ANCORE PENTRU FIXAREA FIBREI CERAMICE

SISTEM TWISTLOCK

Sistemul de fixare Twistlock se utilizeaza pentru saltele din fibra ceramica. Setul standard consta din tija Twistlock, ferula, saiba de fixare intermediara din otel carbon si saiba de fixare finala twistlock din otel refractar.

Sistemul asigura o instalare a saltelelor din fibra ceramica simpla si sigura.

Tija este fabricata la sectiunea de 6.35x3.18 mm, cu lungimi incepand cu 40 mm.

SISTEM CU FILET

Sistemul cu ancore filetate se poate utiliza atat pentru cuptoare noi cat si pentru reparatii la cuptoare vechi. Setul standard consta din tija cu filet M5, ferula, saiba intermediara din otel carbon, saiba finala din otel refractar si piulita M5 care tine saiba in pozitie.

Tijele sunt disponibile de la lungimi de 40 mm si pot fi livrate  complet filetate , filetate la un capat sau la ambele capete.

Pot fi livrate si tije filetate nonstandard, cum ar fi M6, M8, M10, M12 si M16.

CUPE CERAMICE

Cupele ceramice se utilizeaza ca si protectie a ancorelor refractare in cazul in care temperatura din cuptor depaseste limita de temperatura a acestora. Dupa instalare se recomanda umplerea cu fibra ceramica.

LIMITE DE TEMPERATURA

| Specificatie | Tip 304 ss | Tip 310 ss | Inconel 601 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W1.4301 | 1.4845 | - |
| Temperatura recomandata de utilizare in conditii ideale | 760°C | 927°C | 1093°C |
| Temperatura de topire | 1440°C | 1490°C | 1300-1375°C |