CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

Descriere:

Va putem oferi din stoc Franta sau stoc Insulheat Brasov o gama larga de caramizi termoizolatoare productie BNZ, cu temperaturi de utilizare intre 1260°C si 1760°  C.

Fiecare tip de caramida este formulat pentru a satisface cerinte termice si fizice specifice, iar dupa fabricatie acestea sunt taiate la dimensiuni precise. Se fabrica din materii prime de prima calitate. Porozitatea este controlata prin adaugarea, in procesul de productie , a unor adaosuri organice care ard in timpul uscarii.

Aplicatii tipice:

Sunt recomandate pentru fete calde sau pentru stratul de izolatie din spatele acestora la cuptoare industriale sau orice alte echipamente care lucreaza la temperaturi inalte.

Caracteristici:

- Rezistenta mecanica mare

- Datorita greutatii mici a acestor caramizi si a proprietatilor bune de izolare, acestea fac posibila constructia de cuptoare cu pereti mai subtiri, cu eficienta sporita si costuri reduse.

- Costurile de energie sunt substantial reduse datorita acumularii mici de caldura si a posibilitatii reducerii ciclurilor de inclazire.

- Caracteristic acestor caramizi este continutul mic de Fe2O3 si a altor impuritati, ele fiind ideale pentru utilizarea in cuptoare cu atmosfere controlate.

- Caramizile BNZ sunt livrate cu dimensiuni foarte precise, utilizarea lor ducand la izolatii refractare cu mai putine pierderi de caldura precum si la instalatii rapide si facile.

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1260(C

|  | U.M. | BNZ 23 | BNZ 23 C | BNZ 23 L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1260 | 1260 | 1260 |
| Densitate | kg/m3 | 593 | 464-497 | 577 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 1.0 | 1.2-1.4 | 0.7 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1232(C | % | 0 | 0 | 0 |
| Dilatare termica reversibila la 1093(C | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Conductivitate termica 260(C 538(C 816(C 1093(C | W/mK | 0.14 0.19 0.23 0.26 | 0.99 1.25 1.47 1.75 | 0.13 0.17 0.22 0.24 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Alcalii | % | 38.8 47.8 0.4 1.6 10.9 0.2 0.3 | 38.1 44.2 0.4 1.5 15.4 0.1 0.3 | 38.8 47.8 0.4 1.6 10.9 0.2 0.3 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1300 - 1350(C

|  | U.M. | RI 23 | BNZ 23 HD | BNZ 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1300 | 1300 | 1350 |
| Densitate | kg/m3 | 650 | 810 | 820 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 1.3 | 2.5 | 2.5 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1300(C | % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Dilatare termica reversibila la 20-1000(C | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Conductivitate termica 200(C 400(C 600(C 800(C 1000(C | W/mK | 0.17 0.19 0.23 0.26 0.30 | 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 | 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 | % | 34.0 57 1.2 | 34 57 1.2 | 34.0 57 1.2 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1427-1538(C

|  | U.M. | BNZ 26-60 | BNZ 26 | Calor 26 | BNZ 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1427 | 1427 | 1430 | 1538 |
| Densitate | kg/m3 | 801 | 769 | 820 | 881 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1399(C | % | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| Dilatare termica reversibila la 1093(C | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 |
| Conductivitate termica 260(C 538(C 816(C 1093(C | W/mK | 0.26 0.29 0.30 0.33 | 0.23 0.27 0.32 0.37 | 0.24 / 200(C 0.26 / 400(C 0.29 / 600(C 0.32 / 800(C 0.36 / 1000(C | 0.33 0.35 0.37 0.39 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Alcalii | % | 60.4 36.1 0.4 1.0 0.1 0.2 1.8 | 47 48.6 0.7 1.3 0.3 0.1 2.0 | 43 50 1.0 | 67 30.5 0.3 0.9 0.3 0.0 1.0 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1760-1870(C

|  | U.M. | BNZ 3000 | BNZ 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1649 | 1760 |
| Densitate | kg/m3 | 1041 | 1201 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 3.0 | 3.1 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1621(C | % | -0.7 | -0.4 / 1732(C |
| Dilatare termica reversibila la 1093(C | % | 0.65 | 0.65 |
| Conductivitate termica 260(C 538(C 816(C 1093(C | W/mK | 0.40 0.42 0.45 0.48 | 0.56 0.59 0.61 0.62 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Alcalii | % | 69.9 28.1 0.3 1.2 0.2 0.1 0.2 | 78.3 20.7 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

GAMA CALOR

|  | U.M. | Calor A | Calor B | Calor CA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1350 | 1350 | 1350 |
| Densitate | kg/m3 | 820 | 900 | 1100 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 2.5 | 4 | 5.4 muchie 8.2 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1350(C | % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Dilatare termica reversibila la 20-1000(C | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Conductivitate termica 200(C 400(C 600(C 800(C 1000(C | W/mK | 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 | 0.23 0.27 0.30 0.35 0.40 | 0.29 0.32 0.36 0.40 0.45 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 | % | 34.0 57 1.2 | 34 57 1.2 | 34.0 57.0 1.2 |