# INSULHEAT

MATERIALE

- Fibre Ceramice – unic distribuitor UNIFRAX Franta

- Caramizi termoizolatoare – unic distribuitor BNZ Franta

- Caramizi si forme fasonate din SiC – unic distribuitor Vulcan Refractories Marea Britanie

- Betoane refractare - unic distribuitor Linco Baxo Italia

- Tuburi si role superaluminoase – unic distribuitor HobCerTec Cehia

- Rezistori pentru tratament termic local – unic distribuitor Stork Cooperheat Marea Britanie

- Retorte si catalizatori – Mormet Fabrications Marea Britanie

- Furnituri pentru cuptoare si suporti – unic distribuitor Linco Baxo Italia

- Sarma rezistiva – unic distribuitor BGH Germania

- Fluxuri pentru aliaje neferoase – unic distribuitor Aluminium Martigny Franta

- Filtre pentru turnarea aliajelor feroase si neferoase  -Igor Lanik Cehia

PROIECTARE SI REPARATII

- Va putem propune modificari ale designului sau ale materialelor care ofera solutii mai economice.

- Avem solutii pentru reparatii economice si care permit oprirea cuptoarelor pe timp minim.

I

INSTALARE

- Putem asigura supervizarea la instalare

CUPTOARE NOI

- Pentru industria de ceramica va oferim cuptoare produse de Fornoceramica.

- Pentru tratament termic dupa sudura va oferim cuptoare Stork Cooperheat.

AUDIT ENERGIE

- Avand informatii despre cuptor si consumul de energie al acestuia, putem calcula posibile economii de energie prin utilizarea materialelor comercializate de Insulheat.

ECONOMII

- Reducerea consumului de energie

- Reducerea timpului necesar pentru reparatii

- Garantarea performantelor

# CUPRINS

# Prezentare 								pg 2

Fibre ceramice vrac						pg 3-6

Saltele din fibra ceramica					pg 7-13

Panouri din fibra ceramica					pg 14-21

Materiale microporoase Excelfrax				pg 22-25

Hartie din fibre ceramice					pg 26-29

Pasla din fibre ceramice					pg 30-33

Fraxfil – material pe baza din fibra ceramica pentru	pg 34-35

reparatii izolatii din caramida/betoane

Moduli din fibre ceramice					pg 36-46

Ancore pentru fibre ceramice					pg 47-49

Mortare si vopsele pentru fibre ceramice			pg 50-53

Materiale inlocuitoare de asbest				pg 54-55

Caramizi termoizolatoare					pg 56-61

Caramizi carbura de siliciu					pg 62

Ancore pentru caramizi refractare				pg 63

Betoane refractare						pg 64-76

Ancore pentru betoane refractare				pg 77

Tuburi si role superaluminoase				pg 78-79

Rezistori pt tratament termic local				pg 80-83

Retorte si catalizatori						pg 84-85

Produse cordieritice si din carbura de siliciu		pg 86-87

Sarme rezistive							pg 88-89

Fluxuri pentru aliaje neferoase				pg 90-93

Filtre ceramice spongioase					pg 94

# FIBRA CERAMICA VRAC FIBREFRAX 1250 / 1350 / 1400⁰C

Fibra vrac Fibrefrax este  baza pentru gama de produse din fibre ceramice Fibrefrax.  Se fabrica din materii prime de inalta puritate – pudra aluminoasa, silica si, pentru temperaturi mai inalte, nisip zirconic. Amestecul se incalzeste intr-un cuptor electric la peste 2000⁰C iar materialul topit este apoi transformat  in fibre prin toarcere.

Fibrele vrac au stabilitate termica si chimica, exceptand acidul fosforic si fluoric si alcaliile puternice. Rezista foarte bine in atmosfere reducatoare si oxidante.

Fibrele vrac Fibrefrax sunt disponibile intr-o gama larga de lungimi, diametre si compozitii. Se pot modifica prin indepartarea unei parti de material netransformat in fibre sau prin utilizarea de vopsele speciale pentru aplicatiile care necesita acest lucru.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica mica 	     (     Fabricarea de tesaturi din fibra

- Rezistenta la soc termic		     (     Cosuri de fum

- Absorbtia sunetului			     (     Rosturi de dilatare

- Rezistenta la coroziune	               (    Medii de filtrare

- Vagoneti

- Fabricarea maselor plastice refractare

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

1250⁰C 1350⁰C (H) 1400⁰C(Z) SiO2 50.0-58.0 46.0-50.0 52.0-56.0 Al2O3 42.0-50.0 50.0-54.0 28.0-32.0 ZrO2 14.0-18.0 Alcalii <0.25 <0.25 <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 <0.2 <0.2

FIBRE VRAC

| Sort | Toarsa T / Suflata S | Tratata | Temperatura clasificare ⁰C | Diametru fibre microni | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B10 | S | Nu | 1250 | 2.1 | Regular |
| B12 | S | Nu | 1350 | 2.1 | H Regular |
| B20 | S | Lubrifiant organic | 1250 | 2.1 | Lubrifiata |
| B22 | S | Lubrifiant organic | 1350 | 2.1 | H Lubrifiata |
| S20 | T | Lubrifiant organic | 1250 | 3.25 | Toarsa lubrifiata |
| S24 | T | Lubrifiant organic | 1400 | 3.25 | Z Toarsa lubrifiata |

FIBRE TOCATE (Fibra vrac tocata la lungimi ale fibrelor mai mici)

| Sort | Toarsa T / Suflata S | Temperatura de clasificare ⁰C | Diametru fibre microni | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B100 | S | 1250 | 2.1 | Macinata fin |
| B102 | S | 1250 | 2.1 | Tocata fin |
| B104 | S | 1250 | 2.1 | Tocata mediu |
| B106 | S | 1250 | 2.1 | Tocata grosier |
| B126 | S | 1350 | 2.1 | H tocata |
| S104 | T | 1250 | 3.25 | Toarsa tocata |
| S144 | T | 1400 | 3.25 | Z toarsa tocata |

# FIBRA CERAMICA VRAC INSULFRAX 1100⁰C

Fibra vrac Insulfrax este  o lana vitroasa  solubila in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Se fabrica pe baza de calciu-magnezia-silica – materii prime de puritate inalta, si au o temperatura maxima de utilizare de 1100⁰C.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate termica si fizica pana la 1100⁰C 	(     Fabricarea de forme vacumate

- Potrivite pt fabricarea de textile	           (     Fabricarea de textile

- Absorbtia sunetului excelenta			(     Cosuri de ardere

              - Umplere usi antifoc

              - Rosturi de dilatare

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0-67.0 CaO 27.0-33.0 MgO 2.5-6.5 Al2O3 <0.1 Fe2O3 <0.6

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb albastrui

- Temperatura de clasificare	    : 1100⁰C

- Temperatura de topire	    : >1330ºC

- Diametru fibre                          : 3.2 microni

Conductivitatea termica (W/mK)

96 kg/m3

400 ºC Temperatura medie		: 0.09

600 ºC Temperatura medie		: 0.14

800 ºC Temperatura medie		: 0.22

# FIBRA CERAMICA VRAC ISOFRAX 1260⁰C

Isofrax  1260 este  o fibra noua, revolutionara, bazata pe o chimie patentata silica-magnezia. Este solubila in corpul uman si conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Isofrax 1260 se produc prin toarcere utilizandu-se cea mai noua tehnologie de urmarire a procesului de fabricatie.

Are stabilitate chimica excelenta si ramane neafectata de cele mai multe elemente, cu exceptia acidului fosforic si fluoric si al alcaliilor puternice.

Din Isofrax 1260 se pot produce panouri, hartii, pasle, forme vacumate, textile.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica mica 			(     Fabricarea de forme vacumate

- Usor de prelucrat	           		(     Fabricarea de textile

- Rezistenta la coroziune excelenta		(     Vagoneti

- Rezistenta mare la soc termic             	      Amestecuri refractare

- Rosturi de dilatare				      Agent tixotropic

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 70.0-80.0 MgO 18.0-27.0

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb

- Temperatura de topire	     : >1500ºC

- Diametru fibre                           : 4-4.5 microni

Conductivitatea termica (W/mK)	128 kg/m3

400 ºC Temperatura medie			: 0.095

600 ºC Temperatura medie			: 0.140

800 ºC Temperatura medie			: 0.195

1000⁰C Temperatura medie			: 0.270

Disponibilitate:

Isofrax vrac S17 – Regular

Isofrax vrac S173 – Tocata mediu

Isofrax vrac S172 – Tocata fin

# Saltea fibra ceramica FIBREFRAX DURABLANKET

# tip S (1260⁰C) si Z (1400⁰C)

Salteaua din fibra ceramica produsa de Unifrax, este un material usor si flexibil, fabricat din fibra ceramica toarsa. Lungimea mare a fibrelor din care se produce o face una dintre cele mai rezistente saltele din fibra ceramica. Are contractie mica si proprietati izolatoare foarte bune, cu capacitate de acumulare a caldurii foarte mica si rezistenta mare la soc termic. Nu este afectata de substante chimice cu exceptia acidului fosforic si a alcaliilor concentrate. Daca este udata de apa sau abur proprietatile termice si fizice raman neafectate dupa uscare.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Rezistenta ridicata la tractiune     	(     Impachetare forme la turnarea de

- Reflectie mare a caldurii    		       precizie

- Rezistenta la soc termic		(     Izolatie la tratement termic dupa sudura

- Conductivitate termica mica 		(     Izolatie turbine de gaz si abur

- Contractie mica		                 Izolatie flexibila tevi

- Absorbtie buna a sunetelor		(     Izolatie cuptoare, incineratoare

(     Sisteme de protectie impotriva focului

- Rosturi de dilatare

- Garnituri

Salteaua Fibrefrax Durablanket este disponibila in doua sorturi –

tip S si tip Z.

- Sortul S are o temperatura de clasificare de 1250 (C

- Sortul Z are o temperatura de clasificare de 1400(C.

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

S Z SiO2 56.0-58.0 52.0-56.0 Al2O3 42.0-44.0 28.0-32.0 ZrO2 14.0-18.0 Alcalii <0.25 <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 <0.20

## Proprietati fizice	             		 S		 	 Z

Culoare					Alb			Alb

Temperatura de clasificare ⁰C *             1250			1400

Temperatura de topire ⁰C			1760 			1740

Diametru fibre microni			2.5-3.5     		3.25

Caldura specifica la 1000⁰C J/kg (C       1140 			1035

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    Tip S		64		96		128		160

600⁰C                       		0.18		0.14		0.12		0.11

800⁰C                      		0.27		0.22		0.18		0.16

1000⁰C                                	0.42		0.36		0.28		0.21

Densitate kg/m3   Tip Z             96		128		160

800⁰C                                 	 0.24		0.19		0.18

1000⁰C                                	 0.34		0.27		0.25

1200⁰C                                	 0.44		0.36		0.33

## Contractie liniara permanenta (24 ore %)	            Tip S		Tip Z

1100⁰C							1.9%

1200⁰ C							2.9%		2.1%

1300⁰ C									2.5%

1400⁰ C									2.6%

*Temperatura de clasificare reprezinta temperatura de referinta la care contractia liniara permanenta nu depaseste 4% la 24 de ore expunere continua.

## Test fibre

## Salteaua Fibrefrax nu este combustibila, in raport cu BS476:Pt4

## Disponibilitate

#### Durablanket S			Durablanket Z

Grosime/Densitate	64	96	128	160		96	128	160    kg/m3

13 mm			Nu	Da	Da	Da		Da	Da	Da

19 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da

25 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da

38 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da

50 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da

## Lungime role (metrii)	        14.64	10.0	7.32	5.0	3.66

Grosime mm	                     13	19	25	38	50

# Saltea fibra ceramica FIBERMAX 1600⁰C

Saltelele Fibermax sunt produse usoare si flexibile fabricate din fibre mulitice policristaline, putand fi expuse la temperaturi de pana la 1600⁰C.

Nu contin lianti organici sau alti aditivi care ar crea gaze. Rezista bine la cei mai multi agenti corozivi, dar si la oxidare si atmosfere reducatoare.

Saltelele Fibermax sunt practic libere de particule netransformate in fibre. Asta le face ideale pentru aplicatii unde acest lucru este important si de asemenea le da o conductivitate termica extrem de mica.

Compozitia minerala unica si procesul de fabricatie special ofera acestor produse o mare rezistenta si rezilienta.

## Caracteristici

Stabilitate termica si rezistenta la soc termic

Stabilitate chimica

Rezistenta la tractiune

Conductivitate termica mica

Acumulare mica de caldura

Reflectie mare a caldurii

Rezistenta la coroziune

## Proprietati fizice

- Culoare					Alb

- Temperatura de clasificare*⁰C               1600

- Densitate	kg/m3				100		130

- Diametru fibre  microni			4		6

- Caldura specifica J/kg (C       		1.17		1.17

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    			100			130

800⁰C                       		0.2 (0.17)		0.18 (0.16)

1200⁰C                      		0.42 (0.36)		0.36 (0.31)

Analiza Chimica %         	100		130

Al2O3					> 72		> 72

Al2O3 + SiO2				> 99		> 99

## Contractie liniara permanenta (24 ore %)	            100		130

1500⁰ C							  0.7%		0.7%

# Saltea fibra ceramica INSULFRAX 1100⁰C

Saltelele Insulfrax sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Se produc prin toarcere, pe baza de calciu-magneziu-silica, avand stabilitate termica si fizica excelenta pana la limita de temperatura de 1100⁰C.

## Caracteristici

- Stabilitate termica si fizica pana la 1100⁰C

- Greutate mica, flexibilitate si proprietati de absorbtie a sunetului

- Rezistenta la tractiune imbunatatita datorita tehnologiei speciale de productie

- Nu contin lianti organici

## Certificari

Salteaua Insulfrax ne-combustibila conform BS476 :Part 4 si este aprobata pentru utilizare impotriva focului (celuloza si hidrocarbon) si pentru protectia structurilor din otel. La cerere se pot furniza detaliile certificarilor.

## Proprietati fizice

- Culoare					Alb albastrui

- Temperatura de clasificare*            	1100⁰C

- Temperatura de topire			>1330⁰C

- Diametru fibre				3.2 microni

- Caldura specifica la 1000⁰C			1074 J/kgK

- Rezistenta la tractiune			90 kPa (128 kg/m3)

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    			64			96		128

200⁰C                     		0.07			0.06		0.05

400⁰C					0.10			0.09		0.08

600⁰C					0.18			0.14		0.12

800⁰C					0.27			0.22		0.18

Analiza Chimica %

SiO2		61.0 – 67.0

CaO		27.0 – 33.0

MgO		2.5 – 6.5

Al2O3		<1.0

Fe2O3 		<0.6

## Contractie liniara permanenta (24 ore %)

1100 grd C				<0.4%

Aplicatii

• Izolatii boilere

• Izolatii impotriva focului

• Izolatii centrale termice

• Izolatii aragaze

• Cosuri de fum

Protectia impotriva focului

• Constructii vapoare

• Rosturi dilatare cladiri

• Infasurari coloane si grinzi

• Usi cu protectie impotriva focului

Disponibilitate

Grosime		13 mm 	25 mm 	38 mm 		50 mm

Lungime rola           14.64 m         7.32 m	 5.0 m 		3.66 m

64 kg/m3 				Da		Da			Da

96 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

128 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

# Saltea fibra ceramica ISOFRAX 1260⁰C

Saltelele Isofrax  1260 sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate Sunt fibre revolutionare pe baza de silica-magnezia. Se produc din fibre lungi Isofrax care se intrepatrund printr-un proces de fabricatie unic, rezultand un produs complet anorganic, flexibil si cu rezistenta mare.

Saltelele Isofrax 1260 au o stabilitate chimica excelenta, nefiind afectate decat de acidul hidrofloric, acidul fosforic si alcaliile puternice.

## Caracteristici

- Stabilitate termica pana la 1260⁰C

- Conductivitate termica mica

- Rezistenta la manuire

- Usor de taiat

- Rezistenta la coroziune excelenta

- Acumulare mica a caldurii

- Rezistenta buna la soc termic

- Flexibilitate mare

- Greutate mica

## Proprietati fizice

- Culoare					Alb albastrui

- Temperatura de topire			>1500⁰C

- Diametru fibre				4-4.5 microni

- Caldura specifica la 1000⁰C			1074 J/kgK

- Rezistenta la tractiune			30 kPa (128 kg/m3)

Revenirea dupa compresiune

Densitate 128 kg/m3, nearsa

10% compresie		96% revenire

30% compresie		89% revenire

50% compresie		78% revenire

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    			96			128		160

400⁰C                     		0.102			0.095		0.087

600⁰C					0.153			0.140		0.130

800⁰C					0.220			0.195		0.180

1000⁰C				0.305			0.270		0.250

Analiza Chimica %

SiO2		70.0 – 80.0

MgO		18.0 – 27.0

Altele		<4.0

Aplicatii

• Izolatii cuptoare

• Izolatii usi cuptoare si garnituri

• Izolatie la fata rece (in spatele straturilor de caramida / beton)

• Acoperiri pe timpul racirii produselor

• Capace creuzete

Disponibilitate

Grosime		13 mm 	25 mm 	38 mm 		50 mm

Lungime rola           14.64 m         7.32 m	 5.0 m 		3.66 m

96 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

128 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

160 kg/m3 		Da		Da

### PANOURI FIBRA CERAMICA FIBREFRAX DURABOARD

120 ZK si 120 LD 1200⁰C

PANOURILE DURABOARD 120 ZK si 120 LD sunt produse din fibre ceramice Fibrefrax amestecate cu  lianti organici si anorganici.

Duraboard 120 ZK se taie usor cu unelte standard. Are rezistenta mare si rigiditate combinate cu proprietati izolatoare excelente si stabilitate la temperaturi inalte.

Duraboard 120 LD este potrivit aplicatiilor unde sunt necesare o cantitate redusa de gaze si precizie mare a prelucrarii mecanice.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte 	(     Inele de etansare rigide

- Conductivitate termica joasa		(     Izolatii la partea rece a cuptoarelor

- Greutate mica				(     Sisteme de transfer metal

- Rezistenta la soc termic 		(     Protectie impotriva focului

- Usor de taiat				(     Izolator cuptoare sticla

(     Camere de ardere boilere

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

120 ZK 120 LD SiO2 50.0-58.0 50.0-58.0 Al2O3 42.0-50.0 42.0-50.0 Alcalii <0.25 <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 <0.20 Pierderi la ardere <9 <7%

#### Proprietati fizice

120 ZK		          120 LD

- Culoare 			    : Alb 			Alb

- Temperatura de topire	     : 1800ºC			1800ºC

- Densitatea produsului                : 390  kg/m³                	 320  kg/m³

- Temperatura limita de utilizare    :  1200⁰C			1200⁰C

Conductivitatea termica (W/mK)

120 ZK		120  LD

600ºC Temperatura medie		: 0.12			0.09

800ºC Temperatura medie		: 0.16			0.13

1000ºC Temperatura medie		: 0.23			0.17

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1200⁰C				120 ZK			120  LD

<4%			<4%

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 3 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 6 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 18 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 20 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 30 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 40 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 60 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 75 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .

### PANOURI FIBRA CERAMICA FIBREFRAX DURABOARD

140 ZK 1400⁰C

PANOURILE DURABOARD 140 ZK  sunt produse din fibre ceramice Fibrefrax amestecate cu  lianti organici si anorganici.

Duraboard 140 ZK se taie usor cu unelte standard. Are rezistenta mare si rigiditate combinate cu proprietati izolatoare excelente si stabilitate la temperaturi inalte.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte 		(     Inele de etansare rigide

- Conductivitate termica joasa		(     Izolatii la partea rece a cuptoarelor

- Greutate mica				(     Izolator cuptoare sticla

- Rezistenta la soc termic 		(    Camere de ardere, boilere

- Usor de taiat

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

140 ZK SiO2 52.0-56.0 ZrO2 14.0-18.0 Al2O3 28.0-32.0 Alcalii <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 Pierderi la ardere <9

#### Proprietati fizice

140 ZK

Culoare 			    : Alb

Temperatura de topire	     : 1800ºC

Densitatea produsului                : 340  kg/m³

Temperatura limita de utilizare    :  1400⁰C

Conductivitatea termica (W/mK)

140 ZK

800 ºC Temperatura medie		: 0.15

1000 ºC Temperatura medie		: 0.20

1200 ºC Temperatura medie		: 0.27

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1400⁰C				140 ZK

<4%

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 6 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 18 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 20 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 30 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 40 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .

### PANOURI FIBRA CERAMICA INSULFRAX 1100⁰C

PANOURILE INSULFRAX  sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate. Se produc prin amestecarea in stare umeda a fibrei vrac Insulfrax cu lianti organici si anorganici, pe linii de productie continue, rezultand un produs cu omogenitate consistenta si planeitate maxima.

Panourile Insulfrax se pot utiliza in multe aplicatii ca si izolator termic si sunt foarte potrivite pentru utilizarea la centrale termice si boilere.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1100⁰C 		(     Inele de etansare rigide

- Conductivitate termica joasa		(     Boilere si schimbatoare de caldura

- Rezistenta la compresiune buna	(     Linii distributie aluminiu

- Usor de taiat, gaurit, cusut 		(    Protectie impotriva focului

- Control al grosimii excellent		Protectie personal impotriva focului

- Finish al suprafetei excelent		Izolatii la fata rece a cuptoarelor

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0-67.0 CaO 27.0-33.0 MgO 2.5-6.5 Al2O3 <1 Alcalii <0.25 Fe2O3 <0.60 Pierderi la ardere <7

#### Proprietati fizice

Culoare 			    : Alb spre bej

Temperatura de clasificare	    : 1100⁰C

Temperatura de topire	     : >1330ºC

Diametru fibre                           : 3.2 microni

Caldura specifica la 1000⁰C         : 1074 J/kgK

Densitatea produsului kg/m3     : grosime >  13 mm		< 13 mm

250 +50			300+50

Conductivitatea termica (W/mK)

Grosime				 >13 mm			<13 mm		 400 ºC Temperatura medie		: 0.06				0.08

600 ºC Temperatura medie		: 0.09				0.11

800 ºC Temperatura medie		: 0.14				0.15

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1400⁰C					<4%				<4%

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 3 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 6 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 20 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 40 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 75 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .

### PANOURI FIBRA CERAMICA ISOFRAX 1260⁰C

PANOURILE ISOFRAX  sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate. Sunt fibre revolutionare pe baza de silica-magnezia. Se fabrica prin amestecarea in stare umeda a fibrei vrac Isofrax 1260 cu lianti organici si anorganici, pe linii de fabricatie continue, rezultand intr-un produs plan, omogen si care se poate prelucra si taia usor.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1260⁰C 		(     Garnituri si etansari la temperaturi

- Conductivitate termica joasa		inalte

- Rezistenta la incovoiere buna		(     Boilere si camera de ardere

- Usor de taiat si de prelucrat		(    Jgheaburi pentru turnarea aluminiului

- Rezistent la propagarea fisurilor	Izolatia din spatele caramizilor/betoanelor

- Finish al suprafetei excelent		Izolatii la fata rece a cuptoarelor

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 70.0 - 80.0 MgO 18.0 – 27.0 Pierderi la ardere <7

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb spre bej

- Temperatura de topire	     : >1500ºC

- Diametru fibre                           : 4 – 4.5 microni

- Densitatea kg/m3     :              15-25 mm		                    10 mm

240		                        265

Conductivitatea termica (W/mK)

400 ºC Temperatura medie		: 0.074

600 ºC Temperatura medie		: 0.099

800 ºC Temperatura medie		: 0.126

1000⁰C Temperatura medie		: 0.154

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .

# PASLA EXCELFRAX 550

Pasla Excelfrax 550 este fabricata din fibre de sticla si nu contine lianti organici. Panourile sunt flexibile si usoare cu performante termice exceptionale, si fiind lipsite de lianti organici, nu produc emisii la ardere.

Performantele termice sunt similare cu cele ale produselor microporoase, produsul fiind utilizat acolo unde spatiul este limitat sau unde se cer performante termice superioare.

Panourile sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni, se taie usor in forme complexe.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica extrem de joasa   	(  Izolatie din spate cu performanta

- Fara liant organic					   inalta

- Rezistenta la soc termic			(     Automobile

- Rezistenta la manuire				(    Sisteme transfer metal

- Usor de taiat                    			     Aplicatii criogenice

- Finish al suprafetei excelent			     Cuptoare domestice

- Frigidere

- Cuptoare cu microunde

- Boilere pt incalzit sau cu apa

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 65.3 Al2O3 2.5 B2O3 6.0 Na2O 14.8 CaO 6.0 MgO 2.7 K2O 1.0

#### Proprietati fizice

- Culoare 			  	 : Alb

- Temperatura max.de utilizare	   	 : 550⁰C

- Densitatea kg/m3                      	 : 130

Conductivitatea termica (W/mK)

- 100 ºC Temperatura medie		: 0.029

- 200 ºC Temperatura medie		: 0.032

- 300 ºC Temperatura medie		: 0.036

- 400⁰C Temperatura medie		: 0.042

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

450⁰C				<1

Comparatie a conductivitatii termice

Disponibilitate:

Grosimi:		3 – 25 mm

Latimi:		          610 / 1250 mm

Lungimi:		1000 mm

# PANOU EXCELFRAX 1000

# (MICROPOROS)

Panourile Excelfrax 1000 sunt panouri rigide care se fabrica prin tehnologia avansata a izolatiei microporoase si astfel ofera caracteristici de izolare superioare.

Se utilizeaza daca spatiul este limitat sau performantele de izolare trebuie sa fie superioare.

Panourile sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni, se taie usor in forme complexe.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica extrem de joasa   	(  Izolatie din spate cu performanta

- Greutate mica					   inalta

- Usor de taiat					   Protectie impotriva focului								(    Sisteme transfer metal

- Aplicatii criogenice

- Cuptoare domestice

- Frigidere

- Boilere pt incalzit sau cu apa

#### Proprietati fizice

- Culoare 			  	  : Gri

- Temperatura max.de utilizare	   	: 950⁰C

- Temperatura de clasificare	   	: 1000⁰C

- Densitatea kg/m3                          : 220 - 230

- Conductivitatea termica (W/mK)

- 200 ºC Temperatura medie		: 0.023

- 400 ºC Temperatura medie		: 0.026

- 600 ºC Temperatura medie		: 0.030				.

- 800⁰C Temperatura medie		: 0.036

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

900⁰C				<1.3%

1000⁰C				< 3.5%

Disponibilitate:

Grosimi:		3 – 50 mm

Latimi:			610 mm

Lungimi:		1000 mm

# PATURA EXCELFRAX 1000

# (MICROPOROS)

Paturile Excelfrax 1000 sunt rigide (Excelfrax 1000 Panels) sau flexibile (Excelfrax 1000 FLX Panels) si se fabrica prin tehnologia avansata a izolatiei microporoase si astfel ofera caracteristici de izolare superioare.

Sunt formate dintr-un miez izolator microporos invelit intr-o panza tesuta, si cusuta din fibra de sticla.

Se utilizeaza daca spatiul este limitat sau performantele de izolare trebuie sa fie superioare.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica extrem de joasa   	(  Izolatie din spate cu performanta

- Greutate mica					   inalta

- Rezistenta la manuire				     Protectie impotriva focului								(    Sisteme transfer metal

- Cuptoare domestice

- Frigidere

- Boilere pt incalzit sau cu apa

#### Proprietati fizice

- Culoare 			  	  : Alb

- Temperatura max.de utilizare	   	 : Miez : 950⁰C   Panza fibra sticla : 650⁰C

- Densitatea kg/m3                          : 220 - 230

- Conductivitatea termica (W/mK)

- 200 ºC Temperatura medie		: 0.023

- 400 ºC Temperatura medie		: 0.026

- 600 ºC Temperatura medie		: 0.030				.

- 800⁰C Temperatura medie		: 0.037

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

900⁰C					1.1%

1000⁰C					< 3.5%

Disponibilitate:

1000 Panel			1000 FLX Panel

Grosimi:		5 - 25 mm			      5 – 15 mm

Latimi:			500 mm			      500 mm

Lungimi:		1000 mm			      1000 mm

# HARTIE FIBRA CERAMICA FIBREFRAX FT si FIBREFRAX DS 1250⁰C

Fibrefrax FT este fabricata printr-o tehnologie speciala, nefiind tesuta, si ofera proprietati de izolare si flexibilitate excelente.

Tehnica utilizata in productie asigura o structura uniforma caracterizata prin conductivitate termica mica, rezistenta la manuire si o suprafata fina.

Hartia premium tip DS se produce utilizand un proces unic de spalare care ofera o hartie care se poate utiliza in aplicatii unde este nevoie de un produs extra curat.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1250⁰C 		(     Lingotiere

- Acumulare mica a caldurii		       Izolatii termice si acustice masini

- Greutate mica				(     Izolatii cuptoare si oale de turnare

- Rezilienta				(    Rosturi de dilatare

- Rezistenta la soc termic		     Cuptoare cu inductie

- Flexibilitate

Usor de impachetat si taiat

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 50.0 - 54.0 Al2O3 46.0 – 50.0 Fe2O3 + TiO2 <0.2 Pierderi la ardere <12%

#### Proprietati fizice			Hartie FT			Hartie DS

- Culoare 			     : Alb				Alb

- Temperatura de clasificare	     : 1250⁰C 				1250⁰C

- Temperatura de topire	     : 1800ºC				1800⁰C

- Densitatea produsului kg/m3     : 200-240				160-200

- Tip hartie 			     : nespalata			spalata

- Rezistenta la tractiune kPa	      : >350				>350

Conductivitatea termica (W/mK)	Hartie FT		Hartie DS

600 ºC Temperatura medie			: 0.08			0.08

800 ºC Temperatura medie			: 0.11			0.11

1000 ºC Temperatura medie			: 0.17			0.17

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1200⁰C						<4%			<4%

Disponibilitate

Hartie FT                    FT1	FT2	FT3	FT4	FT5	FT6	FT7	FT8

Hartie DS		DS1	DS2	DS3	DS4	DS5	DS6

Grosime mm		1	2	3	4	5	6	7	8

Latime mm		Lungime Role m

610			125	60	35	25	20	15	15	10

1000			380	185	110	80	65	60	50	40

1220			380	185	110	80	65	60	50	40

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata.

# HARTIE FIBRA CERAMICA INSULFRAX 1200⁰C

Hartia Insulfrax  este fabricata din fibre solubile in corpul uman. Nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate conform normelor europene.

Este fabricata prin amestecarea in stare umeda a a fibrei vrac Insulfrax impreuna cu lianti organici si anorganici, pe o linie speciala de fabricatie continua, rezultand intr-o hartie cu rezistenta buna la manuire si flexibila.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1200⁰C 		(     Lingotiere la aliaje neferoase

- Rezistenta buna la manuire		       Automobile

- Flexibilitate excelenta			(     Jgheaburi pentru turnarea aluminiului

- Usor de taiat				(    Cuptoare cu inductie

- Proprietati bune de izolare termica

- Izolare acustica

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0 - 67.0 CaO 27.0 – 33.0 MgO 2.5 – 6.5 Al2O3 <1 Fe2O3 <0.6 Pierderi la ardere <12%

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb albastrui

- Temperatura de clasificare	    : 1200⁰C

- Temperatura de topire	    : >1330ºC

- Diametru fibre                          : 3.2 microni

- Densitatea kg/m3                    : 150

- Rezistenta la tractiune	    : >250 kPa

Conductivitatea termica (W/mK)

200 ºC Temperatura medie		: 0.061

400 ºC Temperatura medie		: 0.098

600 ºC Temperatura medie		: 0.149

800⁰C  Temperatura medie		: 0.221		.

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1200⁰C					<4%

Disponibilitate

Grosime mm		1	2	3	4	5	6

Latime mm		Lungime Role m

610			125	60	35	25	20	15

1000			380	180	110	85	60	45

1260			380	180	110	85	60	45

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata.

# PASLA FIBRA CERAMICA FIBREFRAX DURAFELT

Pasla Durafelt este fabricata printr-un proces de impaslire avansat care ofera cea mai vasta gama de pasle din fibre ceramice disponibile. Se taie usor cu echipament standard. Sunt fabricate dintr-un amestec de fibre cu un procent mic de liant organic, rezultand intr-un produs cu greutate mica, conductivitate termica mica si rezistenta mare la manuire.

Sunt disponibile intr-o gama larga de grosimi si se utilizeaza pana la temperaturi de 1500⁰C.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1500⁰C 		(     Garnituri pt temperaturi inalte

- Conductivitate termica mica		       Izolatie lingotiere

- Greutate mica

- Rezilienta				(     Izolatie oale de turnare

- Flexibilitate excelenta			(    Rosturi de dilatare

- Usor de impaturit si taiat

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

DURAFELT LD HD Z 1500 SiO2 48.0 - 54.0 50.0 – 58.0 52.0 – 56.0 33.0 – 37.0 Al2O3 46.0 – 52.0 42.0 – 50.0 28.0 – 32.0 53.0 – 57.0 TiO2 14.0 – 18.0 8.0 – 12.0 Alcalii <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 Fe2O3 + TiO2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Pierderi la ardere <10% <10% <10% <10%

#### Proprietati fizice

DURAFELT                              LD                   HD                Z               1500

Culoare 			    : Alb 		Alb/bej		Alb/bej	       Alb/bej

Temperatura de clasificare	    : 1250⁰C              1250⁰C	          1400⁰C        1500⁰C      Temperatura de topire	     : 1800ºC		 1800⁰C	1740⁰C        1740⁰C

Densitatea kg/m3		     : 100-150              200-300        220-320        110-200

Rezistenta la tractiune kPa	     : >350 		    >100	>50		>50

Conductivitatea termica (W/mK)

DURAFELT                                  LD                   HD                Z             1500

600 ºC Temperatura medie		: 0.080               0.108

800 ºC Temperatura medie		: 0.115               0.143            0.150

1000 ºC Temperatura medie		: 0.160               0.192            0.212           0.208

1200⁰C Temperatura medie		: 		                        0.292           0.281

1400⁰C Temperatura medie              :                                                              0.384

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

DURAFELT                                  LD                   HD                Z             1500

1250⁰C					3.48%	               3.95%

1400⁰C							           	3.35%

1500⁰C									     	         3.75%

Disponibilitate Durafelt LD

Grosime mm		3	6	9	12

Latime mm		Lungime Role m

610			30	15	10	10

1220			90	45	30	10

Disponibilitate Durafelt HD, Z, 1500

Latime x Lungime:     1000x1250 mm

Grosime mm		3	6	9	12	18	25	30

Durafelt HD		*	*	*	*	*	*

Durafelt Z		*	*	*	*	*	*

Durafelt 1500								*

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata

# PASLA FIBRA CERAMICA INSULFRAX 1100⁰C

Insulfrax este  o lana vitroasa  solubila in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Pasla Insulfrax se fabrica printr-un proces de impaslire special creat pentru a se putea utiliza in cazul fibrelor solubile. Este disponibila cu grosimi intre 3 si 25 mm. Se taie usor cu unelte standard iar procentul mic de liant organic reduce praful la minim.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte 		(     Garnituri

- Usor de taiat		      		       Izolatie la partea rece

- Greutate mica

- Flexibilitate excelenta

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0 - 67.0 CaO 27.0 - 33.0 MgO 2.5 – 6.5 Al2O3 <1 Fe2O3 <0.6 Continut liant <10%

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb / bej

- Temperatura de clasificare	    : 1100⁰C

- Diametru fibre  microni        	     : 3.2

- Densitatea kg/m3		     : 170-270

- Rezistenta la tractiune kPa	     : >50

Conductivitatea termica (W/mK)

400 ºC Temperatura medie		: 0.08

600 ºC Temperatura medie		: 0.11

800 ºC Temperatura medie		: 0.15

1000⁰C Temperatura medie		: 0.20

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1100⁰C					<4%

Disponibilitate

Grosime mm		3	6	9	12	18	25

610x1000 mm		*	*	*	*	*	*

1250x1000 mm		*	*	*	*	*	*

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata.

# PASLA FIBRA CERAMICA ISOFRAX 1260⁰C

ISOFRAX  este o fibra solubila in corpul uman. Nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate conform normelor europene.

Pasla Isofrax 1260 se fabrica din fibre lungi Isofrax care se incorporeaza intr-un proces de formare umed, rezultand un produs flexibil cu rezistenta buna la manuire.

Pasla Isofrax 1260 are  o stabilitate chimica excelenta nefiind afectata de majoritatea substantelor cu exceptia acidului fluoric, fosforic si a alcaliilor puternice.

Caracteristici generale			                 Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte (1260⁰C) 	(     Ind automobile si aeronautica

- Conductivitate termica mica		      	      Izolatie la fabricarea lingourilor

- Usor de taiat			                              din otel

- Rezistenta buna la soc termic                             Izolatie partea rece cuptoare si

- Flexibilitate mare	                                         sisteme transfer metal

Garnituri la turnarea de joasa

presiune

Protectie teci termocuplu

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 70.0 - 80.0 MgO 18.0 – 27.0 Pierderi la ardere <10%

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb / bej

- Temperatura de topire	    : >1500⁰C

- Diametru fibre  microni        	     : 4.0-4.5

- Densitatea kg/m3		     : 170-270

- Rezistenta la tractiune kPa	     : >50

Conductivitatea termica (W/mK)

400 ºC Temperatura medie		: 0.08

600 ºC Temperatura medie		: 0.11

800 ºC Temperatura medie		: 0.15

1000⁰C Temperatura medie		: 0.20

Disponibilitate

Grosime mm		3	6	9	12	18	25

610x1000 mm		*	*	*	*	*	*

1250x1000 mm		*	*	*	*	*	*

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata

# FIBERFRAX FRAXFIL

Fraxfil si Fraxfil H sunt materiale izolatoare sub forma de pasta care pot fi pompate sau spacluite usor si rapid. Sunt compuse din fibre ceramice Fibrefrax dispersate in lianti de temperaturi inalte. Fraxfil necesita doar uscare pentru a produce o structura rezistenta cu conductivitate termica mica.

Fisurile din izolatiile refractare,  gaurile pentru termocuple si tevi, etc pot fi usor umplute utilizand Fraxfil. Se pot utiliza diverse aplicatoare pentru a se ajunge in locurile greu accesibile si pentru umplerea fisurilor mici. Fraxfil se intruduce sub presiune in fisura, pentru a se asigura penetrarea maxima a materialului.

Cu densitati in stare uscata de 300-350 kg/m3 Fraxfil ofera o izolatie cu rezistenta mare si rezistenta la vibratii.

Fraxfil H se recomanda pentru aplicatii unde temperatura depaseste 1200⁰C.

Depozitare					                 Important

Aproximativ 6 luni in container inchis,		Trebuie evitat inghetul, acesta

in loc uscat si racoros.				           ducand la distrugerea produsului.

Dupa instalare si pe timpul arderii

rapide apar gaze. Este necesara

ventilatia.

#### Proprietati fizice

Fraxfil			Fraxfil H

Culoare 			    : Alb 			Alb

Densitate stare umeda	    : 1050 kg/m3                	1050 kg/m3

Densitate stare uscata        	    : 300-350 kg/m3                300-350 kg/m3

Densitatea kg/m3		    : 170-270

Caldura specifica la 1000⁰C	    : 1230 J/kgK		1230 J/kgK

#### Conductivitate termica (W/mK)

Temperatura				Fraxfil	   	         Fraxfil H

600⁰C					0.09			0.09

800⁰C					0.13			0.13

1000⁰C				0.19			0.19

#### Contractia liniara permanenta 24 ore

Fraxfil		         Fraxfil H

1200⁰C				<5%

1400⁰C							<5%

Aplicatii tipice

- Reparatii la cald sau la rece la izolatii boilere

- Reparatii la cald sau la rece pentru izolatia refractara din spate

- Usi la cuptoare

- Izolatia la gaurile de penetrare a termocuplelor, tevilor, etc

- Reparatii la cald sau la rece in jurul arzatoarelor si geamurilor de vizitare

- Reparatii ale fisurilor izolatiei refractare

- Rosturi de dilatare

Instalare si uscare

Fraxfil se instaleaza usor cu ajutorul echipamentului care se livreaza la cerere impreuna cu materialul.

La aplicarea dinspre mantaua cuptorului spre interior, prin pompare, se utilizeaza o conexiune standard cu teava la pompa. Apoi se practica gauri in carcasa metalica a cuptorului si se fixeaza teava in locul respectiv. In functie de marimea ariei care se umple gaurile se fac la 0.6 – 1.2 metri intre ele. Se incepe umplerea din partea de jos a fisurii.

Fraxfil se va usca in aer in timp. Acest proces este insa de durata lunga. Astfel, incazirea cuptorului va face ca apa sa se evapore rapid, ciclul de incalzire nefiind important.

# MODULI FIBRA CERAMICA FIBERFRAX PRISMO BLOCK

Modulii Fibrefrax Prismo Block  se fabrica din saltea Durablanket S, Durablanket Z sau Fibermax, prin presare sau impaturire. Sunt produsi special pentru izolatii de cuptoare industriale.

Prismo Block au diverse sisteme de ancorare care asigura instalarea rapida si eficienta. Sunt inveliti in folie de polietilena pe cinci fete, astfel incat sa fie pastrati sub compresie, sa aiba protectie mecanica si sa se reduca praful la instalare.

Caracteristici generale

- Stabilitate termica si fizica

- Acumulare mica a caldurii

- Cicluri de temperatura mai rapide

- Economie de energie

- Productivitate crescuta

- Reparatii usoare

- Costuri de instalare reduse

Aplicatii tipice

Petrochimie

- Instalatii de cracare

- Reformere

- Cuptoare de distilare

- Boilere

Metalurgie

- Cuptoare de incalzire

- Cuptoare de tratament termic

- Cuptoare forja

- Capace oale de turnare

- Preincalzitoare oale de turnare

Ceramica

- Cuptoare tunel (gresie, faianta, caramizi, obiecte sanitare, portelan)

- Cuptoare intermitente

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

Prismo Block S Prismo Block Z Prismo Block MX SiO2 53.0–58.0 52.0-56.0 52.0-56.0 Al2O3 42.0-47.0 28.0-32.0 28.0-32.0 ZrO2 14.0-18.0 14.0-18.0 Fe2O3 + TiO2 <0.25 <0.25 <0.25 Alcalii <0.20 <0.20 <0.20

#### Proprietati fizice

Prismo Block S       Prismo Block Z      Prismo Block MX

Culoare 			      : Alb  		Alb			Alb

Temperatura max de utilizare *   : 1200⁰C              1350⁰C 		1450⁰C

Densitatea kg/m3		     : 150/170/		170/190/210		170/190/210

190/210

Temperatura de topire	      : 1760⁰C		1740⁰C			1740⁰C

*In functie de conditiile de operare

Conductivitatea termica (W/mK)

Densitate kg/m3			150		170		190		210

600 ºC Temperatura medie		:0.155		0.145		0.135		0.128

800 ºC Temperatura medie		:0.200		0.185		0.170		0.160

1000 ºC Temperatura medie		:0.280		0.250		0.220		0.205

1200⁰C Temperatura medie		:0.370		0.330		0.280		0.260

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

Prismo Block S	Prismo Block Z	Prismo Block MX

<3%			<3%			<3%

Profil Termic

Prismo-Block 150 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

800°C 						90°C 	72°C 	61°C 	54°C	 47°C

900°C 						102°C	 80°C	 68°C	 60°C 	55°C

1000°C 						90°C	 76°C 	67°C	 61°C

1100°C 							84°C 	74°C 	66°C

Prismo-Block 170 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

900°C 						99°C 	78°C 	66°C 	59°C 	53°C

1000°C 						87°C 	73°C 	65°C 	59°C

1100°C 							80°C 	71°C 	64°C

1200°C 								78°C	 70°C

Prismo-Block 190 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

1000°C 					105°C 	83°C 	71°C 	62°C 	57°C

1100°C							 92°C 	77°C 	68°C	 62°C

1200°C 							84°C 	74°C 	67°C

1300°C									 81°C 	73°C

Prismo-Block 210 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

1000°C 					102°C	 81°C 	69°C 	61°C 	55°C

1100°C							 89°C 	75°C 	66°C	 60°C

1200°C 							82°C	 72°C	 65°C

1300°C 								 78°C 	 71°C

Prismo-Block MX 210 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	250 	300 	350 	400

Temperatura					  Temperatura fata rece

1250°C 					 75°C	 68°C 	62°C 	28°C

1300°C							 71°C 	65°C 	60°C

1370°C 						 74⁰C	68°C	 63°C

Sistem ancorare RX2

Suportul metalic AISI 321 s/s asigura atasarea rapida prin clema de pe partea laterala care se insurubeaza pe o tija sudata in prealabil pe mantaua metalica a cuptorului. Se livreaza cu saiba, tija, piulita in AISI 304 s/s si ferula.

Sistem ancorare RX3

Se ataseaza pe mantaua cuptorului printr-o ancora centrala din AISI 321 s/s.

Acest tip de modul se utilizeaza la cuptoare mici si la reparatii pentru orice tip de izolatii cu modului.

Se livreaza cu tija si piulita din AISI 304 s/s si ferula.

Moduli fara ancore

Modulii Prismo Block se pot livra si fara ancore.

Avantaje RX2 si RX3

- Tijele se sudeaza inainte de instalare deci sudurile se pot verifica in prealabil

- Compatibile cu vopsele anticorozive si curatarea cu abur

- Instalare usoara si rapida

- Timp de instalare mult redus (tip RX2)

- Reparatii usoare (tip RX3)

Disponibilitate Prismo Block S, Prismo Block Z si Prismo Block MX

Lungime		Latime		Grosime

300			300*			100

150

200

250

300

450			300*			100

150

200

250

300

600			300*			100

150

200

250

300

*300 mm cand este comprimat

# MODULI FIBRA CERAMICA SUBTIRI FIBERFRAX BONDED

Modulii subtiri Fiberfrax sunt blocuri prefabricate din fibre ceramice Fibrefrax. Se utilizeaza pentru imbunatatirea izolatiei termice a cuptoarelor existente prin lipirea lor peste izolatia existenta sau pentru realizarea izolatiei prin lipirea pe mantaua metalica realizata din metal poros.

Majoritatea acestor moduli se fabrica din benzi de saltea Fiberfrax Durablanket S, Z sau Fibermax, iar „Bonded  1500” se fabrica din benzi de pasla compusa din fibre policristaline si saltea Fibrefrax Z. Benzile sunt lipite impreuna.

Caracteristici generale

- Economie de energie

- Productivitate ridicata

- Costuri de instalare reduse

- Cicluri de temperatura mai rapide

- Stabilitate termica si fizica

- Acumulare mica a caldurii

- Reparatii usoare

Aplicatii tipice

Petrochimie

- Instalatii de cracare

- Reformere

- Cuptoare de distilare

- Boilere

Metalurgie

- Cuptoare de incalzire

- Cuptoare de tratament termic

- Cuptoare forja

- Capace oale de turnare

- Preincalzitoare oale de turnare

Ceramica

- Cuptoare tunel (gresie, faianta, caramizi, obiecte sanitare, portelan)

- Cuptoare intermitente

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

Bonded S Z MX 1500 SiO2 53.0-58.0 52.0-56.0 52.0-56.0 39.0-43.0 Al2O3 42.0-47.0 28.0-32.0 28.0-32.0 48.0-52.0 ZrO2 14.0-18.0 14.0-18.0 6.0-10.0 Alcalii <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 Fe2O3 + TiO2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

#### Proprietati fizice

Bonded		            	S		Z		MX		1500

Culoare 		       : Alb		Alb		Alb		Alb/bej

Temperatura de utilizare* :1200⁰C		1350⁰C		1450⁰C           1500⁰C            Densitatea kg/m3	      : 170		190		190		180

Temperatura de topire  : 1760⁰C		1740⁰C		1740⁰C           1740⁰C		    * In functie de conditiile de operare

Conductivitatea termica (W/mK)

Bonded		            		    S		Z		MX		1500

600 ºC Temperatura medie		: 0.12		0.10		0.10		0.12       800 ºC Temperatura medie		: 0.17		0.14		0.14		0.19

1000 ºC Temperatura medie		: 0.23		0.18		0.18		0.28

1200⁰C Temperatura medie		: -		0.28		0.28		0.38

Contractia  Liniara Permanenta	(24 h)

Bonded			S		Z	MX			1500

<3%		<3%	<3%			<3%

Disponibilitate

Lungime		Latime		Grosime

300			300*			25

38

50

75

100

*300 mm cand este comprimat

# MODULI FIBRA CERAMICA FIBERFRAX MX

Modulii Fiberfrax MX sunt moduli cu performante superioare realizati din saltea Fiberfrax Z.  Este notabila stabilitatea la temperaturi inalte, superioara fata de cea a fibrelor traditionale. Sunt deci destinati aplicatiilor unde se cer refractaritate mare si conductivitate termica mica, de exemplu cuptoare pentru portelan, cuptoare de forja, unde temperaturile ating 1400⁰C.

Intrucat nu contin lianti organici Fiberfrax MX nu produc fum la prima ardere si isi mentin flexibilitatea si rezistenta pe timpul utilizarii. Proprietatile termice se mentin pana cand se atinge temperatura maxima de utilizare.

Caracteristici generale

- Contractie mica

- Stabilitate la temperaturi inalte excelenta

- Rezilienta mare

- Conductivitate termica mica

- Cicluri de temperature mai rapide                                                                Acumulare mica de caldura

- Rezistenta la soc termic

Aplicatii tipice

Petrochimie

- Instalatii de cracare

- Reformere

Metalurgie

- Cuptoare de incalzire

- Cuptoare forja

- Capace oale de turnare

Ceramica

- Cuptoare pentru portelan

- Cuptoare pentru produse refractare

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 52.0-56.0 Al2O3 28.0-32.0 ZrO2 14.0-18.0 Alcalii <0.25 Fe2O3 + TiO2 <0.20

#### Proprietati fizice

Culoare 			       		: Alb

Temperatura de utilizare	    	           :1450⁰C

Temperatura de topire	     	           : 1740⁰C

Diametru fibra microni		     	: 3.25

Caldura specifica la 1000⁰C	J/kgK		: 1035

Conductivitatea termica (W/mK)

Bonded MX		Prismo Block MX

190 kg/m3			210 kg/m3

600 ºC Temperatura medie		: 0.10				0.13

800 ºC Temperatura medie		: 0.14				0.16

1000 ºC Temperatura medie		: 0.18				0.21

1200⁰C Temperatura medie		: 0.28				0.26

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1450⁰C

<3%				<3%

Disponibilitate

Produs:	Benzi MX		Bonded MX 			Prismo Block MX

Lungime	max 1.45 m		300 mm			300, 450, 600 mm

Latime		max 1.20 m		300 mm			300 mm

Grosime	25 mm			25, 38,50, 75, 100 mm	250, 300, 350 mm

Densitate	128 kg/m3		190 kg/m3			210 kg/m3

# MODULI FIBRA CERAMICA ISOFRAX 1260

Isofrax 1260 sunt fibre revolutionare pe baza de silica-magnezia. Sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Isofrax 1260 Prismo Block si Isofrax 1260 Bonded sunt blocuri prefabricate din saltea Isofrax 1260. Isofrax 1260 Prismo Block se fabrica cu diverse sisteme de ancorare care asigura instalarea usoara, rapida si eficienta. Isofrax 1260 Bonded constau din benzi de saltea Isofrax 1260 lipite impreuna.

Caracteristici generale

- Stabilitate termica pana la 1260⁰C

- Conductivitate termica mica

- Cicluri de temperatura mai rapide

- Economie de energie

- Costuri de instalare reduse

- Reparatii facile

- Acumulare mica de caldura

Aplicatii tipice

Petrochimie

- Cuptoare de distilare

- Cuptoare etilena

- Heater

Metalurgie

- Cuptoare de incalzire

- Cuptoare forja

- Cuptoare de tratament termic

Ceramica

- Cuptoare tunel

- Cuptoare pentru gresie si faianta

- Cuptoare pentru caramizi

- Biscuitare

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 70.0-80.0 MgO 18.0-27.0

#### Proprietati fizice

Isofrax 1260		Isofrax 1260

Bonded		Prismo Block

Culoare 			       		: Alb albastrui		Alb albastrui

Temperatura de topire	    	           :>1500⁰C		>1500⁰C

Temperatura de utilizare*	     	           : 1260⁰C		1260⁰C

Densitate kg/m3				: 170			170

Grosime					:38-100 mm		100-300 mm

Conductivitatea termica (W/mK)

150 kg/m3			170 kg/m3

400 ºC Temperatura medie		: 0.12				0.11

600 ºC Temperatura medie		: 0.18				0.17

800 ºC Temperatura medie		: 0.22				0.20

1000⁰C Temperatura medie		: 0.33				0.30

1200⁰C Temperatura medie		: 0.44				0.39

Disponibilitate

Produs:	Isofrax 1260 Bonded		Isofrax 1260 Prismo Block

Lungime	300  mm				300, 450, 600 mm

Latime		300 mm  				300 mm

Grosime	38, 50, 75, 100 mm			100, 150, 200, 250, 300 mm

Densitate	170 kg/m3				170 kg/m3

ANCORE PENTRU FIXAREA FIBREI CERAMICE

SISTEM TWISTLOCK

Sistemul de fixare Twistlock se utilizeaza pentru saltele din fibra ceramica. Setul standard consta din tija Twistlock, ferula, saiba de fixare intermediara din otel carbon si saiba de fixare finala twistlock din otel refractar.

Sistemul asigura o instalare a saltelelor din fibra ceramica simpla si sigura.

Tija este fabricata la sectiunea de 6.35x3.18 mm, cu lungimi incepand cu 40 mm.

SISTEM CU FILET

Sistemul cu ancore filetate se poate utiliza atat pentru cuptoare noi cat si pentru reparatii la cuptoare vechi. Setul standard consta din tija cu filet M5, ferula, saiba intermediara din otel carbon, saiba finala din otel refractar si piulita M5 care tine saiba in pozitie.

Tijele sunt disponibile de la lungimi de 40 mm si pot fi livrate  complet filetate , filetate la un capat sau la ambele capete.

Pot fi livrate si tije filetate nonstandard, cum ar fi M6, M8, M10, M12 si M16.

CUPE CERAMICE

Cupele ceramice se utilizeaza ca si protectie a ancorelor refractare in cazul in care temperatura din cuptor depaseste limita de temperatura a acestora. Dupa instalare se recomanda umplerea cu fibra ceramica.

LIMITE DE TEMPERATURA

| Specificatie | Tip 304 ss | Tip 310 ss | Inconel 601 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W1.4301 | 1.4845 | - |
| Temperatura recomandata de utilizare in conditii ideale | 760°C | 927°C | 1093°C |
| Temperatura de topire | 1440°C | 1490°C | 1300-1375°C |

MORTARE SI VOPSELE PENTRU FIBRA  CERAMICA

## RIGIDIZANT PENTRU FIBRA CERAMICA

Rigidizantul este un lichid anorganic care se utilizeaza ca si tratament de suprafata pentru a creste duritatea si rezistenta la eroziune a materialelor. Rezistenta la flacara se imbunatateste considerabil iar  permeabilitatea la gaze se reduce.

Contine o cantitate mica de  agent organic astfel incat materialul sa poata fi transportat iarna.Cu toate acestea, inghetarea repetata duce la distrugerea acestuia.

Se aplica cu pensula sau spray.

Aplicatii tipice:

- pentru captuseli de fibra expuse la gaze cu viteza mare

- agent de intarire a hartiei, saltelei si panoului din fibra ceramica.

Utilizare:

Se aplica pe suprafete curate, fara ulei sau grasimi. Se asteapta pana cand apa se evapora complet. Incalzirea in cuptor accelereaza procesul de evaporare.

Livrare

Galeti de 5 litri

Depozitare:

Aprox. 6 luni inchis ermetic. Se depoziteaza intre 5 si 20 grd.C

Proprietati:

| Culoare | Transparent |
| --- | --- |
| Temperatura de utilizare | 1260 grd.C |
| Cantitate utilizata | Aprox 1 litru / m2 |
| Densitate | 1200 kg/m3 |
| Vascozitate | 4 centipoises |
| pH | 9.7 |

VOPSEA REFRACTARA FURNASCOTE

Descriere: vopsea refractara pe baza de zirconiu (livrata in stare uscata - se amesteca cu apa pana la consistenta unei paste)

Analiza chimica:

ZrO2:     40 - 47%

Al2O3:   20 - 25%

SiO2:     19 - 24%

Fe2O3:  max. 0.3%

P2O5:    8 - 11%

Proprietati fizice:

Densitate in stare umeda: 2.5 - 2.7 g/cc

Densitate in stare uscata: 3.10 - 3.30 g/cc

Dimensiunea granulelor: max. 75 microni

Temperatura maxima de utilizare: 1600 grd.C

Aplicare: pensula, spray, etc.

Avantajele utilizarii:

Un strat protector de 3 mm de Furnascote mareste durabilitatea captuselii refractare a cuptoarelor de 2 - 4 ori.

- Reduce efectele socului termic

- Protejeaza captuseala impotriva atacului agresiv al gazelor

- Nu este udata de aliaje lichide (neferoase, fonta, otel) – se utilizeaza la cuptoare, oale de turnare, jgheaburi, etc.

- Reduce pierderile termice

- Impiedice caderea de particule de fibra ceramica / zidarie pe produsele arse in cuptor

- Reduce riscul aparitiei crapaturilor captuselii refractare

Utilizare:

| Forma | Litri apa / 25 kg praf | Metoda de aplicare | Grosimea de aplicare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciment | 3 l |  | 1 - 3 mm |
| Pasta | 4 l | Spray | 0.5 - 3 mm |
| Lichid | 3.75 l | pensula | 0.25 - 2 mm |

Utilizati un amestecator mecanic. Dupa amestecare se lasa cel putin o ora dupa care se reamesteca.

Se aplica in grosime de 1 - 3 mm, dupa o ora se aplica un nou strat. Pe timpul aplicarii se va amesteca o data la cateva minute.

Inainte de ardere vopseaua trebuie sa fie perfect uscata. La temperatura ambianta se va lasa cel putin 6 ore per 1 mm grosime strat vopsea. Aerul cald si ventilatia vor reduce timpul de uscare.

Arderea se va efectua lent si cat mai uniform posibil, se recomanda 50 grd.C pe ora, pana la temperatura de 1000 grd.C. Dupa ce se atinge aceasta temperatura se poate lucra cu cuptorul in mod obisnuit.

Consum: aprox. 3 kg per metru patrat la 1 mm grosime.

## ADEZIVI PENTRU FIBRA CERAMICA FIXWOOL

Fixwool 1000 este un adeziv cu uscare in aer bazat pe un amestec de produse chimice anorganice si care se utilizeaza pana la 1000°C. Se foloseste pentru lipirea fibrelor ceramice pe orice suprafata poroasa sau neporoasa, ceramica sau metalica.

Se livreaza gata pentru utilizare. Se aplica cu pensula. Timpul de uscare este in functie de temperatura ambientala. Nu lasati sa inghete.

Fixwool FX este un adeziv pe baza de silica care lipeste fibra ceramica pe caramida refractara rece sau pe mantaua metalica. Este potrivit pentru produse subtiri si parti taiate din saltele, pasla, hartie si panou.

Se livreaza gata pentru utilizare. Inainte de utilizare se amesteca in amestecator mecanic. Se aplica cu pensula. Timpul de uscare este de regula in jur de o ora, in functie de temperatura ambientala. Nu lasati sa inghete.

Fixwool C25 este un ciment refractar care se usuca in aer. Se utilizeaza in special pentru lipirea modulilor pe suprafete refractare. Se mai poate folosi pentru lipirea bucatilor taiate de saltea pe mantaua metalica, sau pentru cimentarea caramizilor.

Se livreaza gata pentru utilizare. Amestecati bine cu amestecator electric. Daca dupa amestecare nu se utilizeaza in timp de 10 minute, trebuie amestecat din nou. Timpul de uscare este in functie de temperatura ambientala. Nu lasati sa inghete.

Fixwool CPL este un ciment cu liant chimic. Se utilizeaza pentru lipirea modulilor pe blocuri din fibra sau pe alte refractare aflate in conditie buna. Temperatura trebuie sa depaseasca 900°C pentru ca lipirea sa aiba loc.

Se livreaza gata pentru utilizare. Amestecati bine cu amestecator electric. Daca dupa amestecare nu se utilizeaza in timp de 10 minute, trebuie amestecat din nou. Timpul de uscare este in functie de temperature ambientala. Nu lasati sa inghete.

Analiza Chimica

Fixwool 1000	  	Fixwool FX	    Fixwool C25    Fixwool CPL

SiO2 			> 60 			< 25		 > 80		 > 55

Al2O3 			< 20 			> 70 		< 15		 > 35

Na2O + K2O 		< 5 			< 7 		< 5		 < 5

Fe2O3 + TiO2		 < 2 			< 1 		< 1 		 < 2

CaO + MgO 		< 15

Proprietati fizice

Fixwool  1000 	Fixwool  FX 	Fixwool  C25	Fixwool  CPL

Culoare			 crem 		alb 		maron 		galben-maroniu

Limita temperatura	 1000⁰C 	1300⁰C		1350⁰C		 1500⁰C

Consum 		 4 kg/m2	1 kg/m2		16 kg/m2	14 kg/m2

Timp depozitare 	 9 luni	 	9 luni		9 luni		9 luni

VOPSELE REFRACTARE FIXWOOL

Fixwool PS4 se usuca foarte repede si se utilizeaza pentru a obtine suprafete refractare bune care sa permita aplicarea modulilor din fibra ceramica care se lipesc.

Se livreaza in doua parti, purda si lichid, care se amesteca la fata locului cu un amestecator electric.Pentru ca se usuca foarte repede se va amesteca doar inainte de utilizare, si se va utiliza in cateva minute. Va rugam sa notati ca in functie de starea materialului refractar care se trateaza cantitatea de vopsea utilizata variaza.

Fixwool M este o vopsea refractara pe baza de mulit. Se aplica pe fata calda a Prismo Block si a celorlalte tipuri de moduli si pe blocurile de arzator din fibra ceramica pentru a le proteja impotriva abraziunii, coroziunii si contractiei. Se poate utiliza pana la 1500⁰C.

Livrata sub forma de pudra, aceasta se amesteca cu apa. Cantitatea de apa este in functie de aplicatie (la aplicarea cu spray se adauga 50% apa ; la aplicarea cu pensula 20% apa). Se amesteca bine cu un amestecator electric. Grosimea stratului care se aplica trebuie sa fie de 3 mm, consumul fiind de 3 kg/m2 .

Fixwool 180 este un ciment protector cu uscare in aer utilizat pentru izolarea si protectia partilor metalice. Are rezistenta foarte buna la abraziune si la eroziunea datorata flacarii. Rezistenta la soc termic este excelenta.

Livrat gata pentru utilizare. Amestecati bine inainte de aplicare. Notati ca pe timpul aplicarii cu spray este nevoie de ventilare buna. Nu inhalati vapori de ciment, daca este necesar utilizati masti de protectie.

Analiza Chimica

Fixwool PS4 	       Fixwool 180 		Fixwool M

SiO2				 > 50 			> 10 			> 20

Al2O3 				 > 35 			> 80			 > 70

Na2O + K2O			 < 6 			< 1 			< 1

Fe2O3 + TiO2			 < 2 			< 1 			< 1

CaO + MgO 						< 2

Proprietati fizice

Fixwool PS4 		Fixwool 180 		Fixwool M

Culoare			 gri deschis		 alb			maron deschis

Limita de temperatura 	1500⁰C			1250⁰C			1500⁰C

Consum			 14 - 18 kg/m2	 	0.5 l			 3 kg/m2

Depozitare			 9 luni			 9 luni			 9 luni

MATERIALE INLOCUITOARE DE AZBEST – SNUR

Sururile sunt materiale de etansare compuse din benzi taiate din saltea de fibra ceramica.

Tipuri de snur:

-    Refrex	1370 ºC

- Keramab	1260 ºC

- Ecomab	1050 ºC

- Kerasil	  750 ºC

- E-glass	  550 ºC

Snururile Keramab si Ecomab sunt prevazute cu insertii de fibre metalice (1050 ºC) sau fibre sticla (650 ºC).

Principalele aplicatii:

- Etansarea usilor la cuptoare industriale

- Etansare la vagoneti (industria de ceramica)

- Etansari la turnarea continua

- Etansari la termocuple.

MATERIALE INLOCUITOARE DE AZBEST- SNURURI RASUCITE

Snururile rasucite sunt produse dintr-un numar de fire rasucite. Diametrul snurului este determinat de grosimea firelor folosite.

Tipuri de snur:

-    Refrex	1370 ºC

-    Keramab	1260 ºC

- Ecomab	1050 ºC

- Kerasil	  750 ºC

- E-glass	  550 ºC

Snururile Keramab si Ecomab sunt prevazute cu insertii de fibre metalice (1050 ºC) sau de fibra sticla (650 ºC).

Principalele aplicatii:

- Etansarea usilor la cuptoare industriale

- Infasurarea conductelor (tevilor), (izolare termica)

MATERIALE INLOCUITOARE DE AZBEST- TESATURI

In cadrul departamentului de fabricare a furnizorului nostru, o gama larga de materiale izolatoare si de etansare sunt produse la comanda.

Versatilitatea si diversitatea acestor produse permit clientilor nostri sa creeze dispozitive compacte, asigurate cu cele mai inalte standarde de izolare, rezistenta etc.

Pe baza planurilor detaliate si a desenelor, articolele finale sunt produse cu toleranta exacta.

Echipamentul:

Departamentele mai sus mentionate sunt foarte bine echipate.

- Masini automate de taiat in forme

- Fierastrau curbat si circular

- Prese pentru sistemul de fibre

- Masini de cusut industriale

Tesaturile si chingile sunt tesute cu tiv in latime de 10 mm pana la 1100 mm.

Tipuri de tesaturi:

-    Refrex	1370 ºC

- Keramab	1260ºC

- Ecomab	1050 ºC

- Kerasil	  750 ºC

-    E-glass	  550 ºC

Tesaturile Keramab si Ecomab sunt prevazute cu insertii de fibre metalice (1050 ºC) sau de fibra sticla (650 ºC). In functie de sablonul folosit si de grosimea firelor, grosimea tesaturii variaza de la 2 mm la 6 mm. Alte grosimi se pot obtine combinand mai multe straturi de tesatura sau chingi.

Bridele sunt un alt tip de tesatura. Aceste tipuri au perforatii regulate in mijloc si o la o treime din tiv.

Tesaturile se pot furniza cu adeziv propriu sau cu diferite captuseli.

Principalele aplicatii:

- Perdea rezistenta la flacara

- Tesatura protectoare

- Controlul racirii la turnare

- Izolare pentru gaz si turbinele de abur

- Perdele unite

- Captuseli izolante

CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

Descriere:

Va putem oferi din stoc Franta sau stoc Insulheat Brasov o gama larga de caramizi termoizolatoare productie BNZ, cu temperaturi de utilizare intre 1260°C si 1760°  C.

Fiecare tip de caramida este formulat pentru a satisface cerinte termice si fizice specifice, iar dupa fabricatie acestea sunt taiate la dimensiuni precise. Se fabrica din materii prime de prima calitate. Porozitatea este controlata prin adaugarea, in procesul de productie , a unor adaosuri organice care ard in timpul uscarii.

Aplicatii tipice:

Sunt recomandate pentru fete calde sau pentru stratul de izolatie din spatele acestora la cuptoare industriale sau orice alte echipamente care lucreaza la temperaturi inalte.

Caracteristici:

- Rezistenta mecanica mare

- Datorita greutatii mici a acestor caramizi si a proprietatilor bune de izolare, acestea fac posibila constructia de cuptoare cu pereti mai subtiri, cu eficienta sporita si costuri reduse.

- Costurile de energie sunt substantial reduse datorita acumularii mici de caldura si a posibilitatii reducerii ciclurilor de inclazire.

- Caracteristic acestor caramizi este continutul mic de Fe2O3 si a altor impuritati, ele fiind ideale pentru utilizarea in cuptoare cu atmosfere controlate.

- Caramizile BNZ sunt livrate cu dimensiuni foarte precise, utilizarea lor ducand la izolatii refractare cu mai putine pierderi de caldura precum si la instalatii rapide si facile.

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1260(C

|  | U.M. | BNZ 23 | BNZ 23 C | BNZ 23 L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1260 | 1260 | 1260 |
| Densitate | kg/m3 | 593 | 464-497 | 577 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 1.0 | 1.2-1.4 | 0.7 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1232(C | % | 0 | 0 | 0 |
| Dilatare termica reversibila la 1093(C | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Conductivitate termica 260(C 538(C 816(C 1093(C | W/mK | 0.14 0.19 0.23 0.26 | 0.99 1.25 1.47 1.75 | 0.13 0.17 0.22 0.24 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Alcalii | % | 38.8 47.8 0.4 1.6 10.9 0.2 0.3 | 38.1 44.2 0.4 1.5 15.4 0.1 0.3 | 38.8 47.8 0.4 1.6 10.9 0.2 0.3 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1300 - 1350(C

|  | U.M. | RI 23 | BNZ 23 HD | BNZ 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1300 | 1300 | 1350 |
| Densitate | kg/m3 | 650 | 810 | 820 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 1.3 | 2.5 | 2.5 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1300(C | % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Dilatare termica reversibila la 20-1000(C | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Conductivitate termica 200(C 400(C 600(C 800(C 1000(C | W/mK | 0.17 0.19 0.23 0.26 0.30 | 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 | 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 | % | 34.0 57 1.2 | 34 57 1.2 | 34.0 57 1.2 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1427-1538(C

|  | U.M. | BNZ 26-60 | BNZ 26 | Calor 26 | BNZ 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1427 | 1427 | 1430 | 1538 |
| Densitate | kg/m3 | 801 | 769 | 820 | 881 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1399(C | % | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| Dilatare termica reversibila la 1093(C | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 |
| Conductivitate termica 260(C 538(C 816(C 1093(C | W/mK | 0.26 0.29 0.30 0.33 | 0.23 0.27 0.32 0.37 | 0.24 / 200(C 0.26 / 400(C 0.29 / 600(C 0.32 / 800(C 0.36 / 1000(C | 0.33 0.35 0.37 0.39 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Alcalii | % | 60.4 36.1 0.4 1.0 0.1 0.2 1.8 | 47 48.6 0.7 1.3 0.3 0.1 2.0 | 43 50 1.0 | 67 30.5 0.3 0.9 0.3 0.0 1.0 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

CLASA 1760-1870(C

|  | U.M. | BNZ 3000 | BNZ 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1649 | 1760 |
| Densitate | kg/m3 | 1041 | 1201 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 3.0 | 3.1 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1621(C | % | -0.7 | -0.4 / 1732(C |
| Dilatare termica reversibila la 1093(C | % | 0.65 | 0.65 |
| Conductivitate termica 260(C 538(C 816(C 1093(C | W/mK | 0.40 0.42 0.45 0.48 | 0.56 0.59 0.61 0.62 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Alcalii | % | 69.9 28.1 0.3 1.2 0.2 0.1 0.2 | 78.3 20.7 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 |

###### CARAMIZI REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

GAMA CALOR

|  | U.M. | Calor A | Calor B | Calor CA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura max de utilizare | (C | 1350 | 1350 | 1350 |
| Densitate | kg/m3 | 820 | 900 | 1100 |
| Rezistenta la compresiune la rece | MPa | 2.5 | 4 | 5.4 muchie 8.2 |
| Dilatare liniara permanenta 24 ore la 1350(C | % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Dilatare termica reversibila la 20-1000(C | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Conductivitate termica 200(C 400(C 600(C 800(C 1000(C | W/mK | 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 | 0.23 0.27 0.30 0.35 0.40 | 0.29 0.32 0.36 0.40 0.45 |
| Analiza chimica Al2O3 SiO2 Fe2O3 | % | 34.0 57 1.2 | 34 57 1.2 | 34.0 57.0 1.2 |

CARAMIZI / FORME FASONATE DIN CARBURA DE SILICIU SRP 04  /  SRP 46

|  | SRP 04 | SRP 46 |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Carbura de siliciu cu rezistenta mare la abraziune si la temperaturi inalte | Carbura de siliciu legata cu nitruri |
| Aplicatii | Sine, placi pentru vatra, furnituri cuptoare | Arzatoare, furnituri cuptoare, captuseli in industria aluminiului, furnale, orice aplicatii care cer rezistenta mare la abraziune si stabilitate chimica |
| Analiza Chimica % | SiC 93.5 Al2O3 1.7 SiO2 4.2 Fe2O3 0.4 | SiC 74.5 Nitrura de Si 24.0 SiO2 0.5 Fe2O3 0.3 |
| Densitate g/cm3 | 2.58 | 2.64 |
| Porozitate aparenta % | 16.2 | 16.0 |
| Rezistenta la compresiune la rece MPa | 95 | 260 |
| Conductivitate termica la 1200ºC W/mK | 15 | 16 |
| Temperatura maxima de utilizare ºC | 1450 | 1600 |

ANCORE PENTRU CARAMIZI REFRACTARE

Se utilizeaza pentru caramizi, in special la bolta.

BETOANE REFRACTARE DENSE

Betoanele dense din gama Licofest variaza de la sorturi conventionale , pentru aplicatii moderate, pana la produse inalt aluminoase cu rezistenta superioara la temperaturi inalte si mare stabilitate dimensionala.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST 14 | 1250 | 35 | 5 | 1800 | H | 105 1100 | 25 18 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 18 | 1300 | 41 | 4 | 1950 | H | 105 1300 | 35 23 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 20 | 1400 | 42 | 3 | 1960 | H | 105 1300 | 40 36 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 28 | 1450 | 47 | 1.5 | 2000 | H | 105 1300 | 40 40 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 32 | 1500 | 53 | 0.9 | 2050 | H | 105 1300 | 40 45 | 0.74 | T-V |
| LICOFEST 34 | 1550 | 57 | 0.6 | 2250 | H | 105 1500 | 50 50 | 0.79 | T-V |
| LICOFEST 34 BL | 1520 | 54 | 1 | 2150 | H | 105 1500 | 45 45 | 0.84 | T-V |
| LICOFEST 36 | 1600 | 66 | 0.8 | 2400 | H | 105 1500 | 38 60 | 0.94 | T-V |
| LICOFEST 36 BL | 1580 | 63 | 0.9 | 2250 | H | 105 1500 | 46 50 | 0.84 | T-V |
| LICOFEST 37 | 1600 | 66 | 0.9 | 2290 | H | 105 1500 | 50 60 | 1.10 | T-V |
| LICOFEST 42 | 1800 | 96 | 0.1 | 2750 | H | 105 1500 | 60 60 | 2.26 | T-V |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

V = Vibrare

BETOANE REFRACTARE DENSE SPECIALE

Fiecare dintre betoanele de mai jos ofera cel putin o caracteristica sau o proprietate speciala suplimentara care “face diferenta”  comparativ cu betoanele conventionale.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST 1200 AL | 1200 | 39 | 16 | 2650 | H | 105 1100 | 92 36 | 1.82 | T-V |
| LICOFEST 18 HT | 1350 | 44 | 3 | 1990 | H | 105 1300 | 40 30 | 0.63 | T-V |
| LICOFEST 28 HT | 1500 | 52 | 0.9 | 2050 | H | 105 1500 | 38 42 | 0.74 | T-V |
| LICOFEST 37/4 | 1550 | 79 | 4.6 | 2400 | H | 105 1500 | 50 40 | 0.90 | T-V |
| LICOFEST 1600 0-10 QH | 1600 | 66 | 0.8 | 2400 | H | 105 1500 | 50 50 | 1 | T-V |
| LICOFEST 36 AN | 1600 | 66 | 0.8 | 2320 | H | 105 1500 | 50 60 | 1 | T-V |
| LICOFEST 40 CB | 1600 | 72 | 0.3 | 2350 | H | 105 1500 | 55 80 | 1.23 | T-V |
| LICOFEST H 82 | 1700 | 86 | 1 | 2650 | H | 105 1500 | 50 50 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST KRB94 | 1730 | 93 | 0.8 | 2700 | H | 105 1500 | 60 60 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST KOR94 | 1730 | 94 | 0.4 | 2960 | H | 105 1500 | 81 130 | 2.20 | T-V |
| LICOFEST TAL 96K | 1740 | 94 | 0.4 | 2700 | H | 105 1500 | 70 62 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST H 95 | 1750 | 95 | 0.1 | 2790 | H | 105 1500 | 70 65 | 2.25 | T-V |
| LICOFEST ALTA | 1800 | 95 | 0.08 | 2900 | H | 105 1500 | 80 80 | 2.31 | T-V |
| LICOFEST CR (Crom) | 1460 | Cr2O3 | 13 | 2700 | H | 105 1300 | 40 40 | 1.35 | T-V |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

V = Vibrare

BETOANE REFRACTARE CU CONTINUT REDUS DE CIMENT

Licofest PL sunt betoane refractare cu continut redus de ciment care necesita mai putina apa la instalarea prin vibrare. Proprietatile foarte bune le fac potrivite pentru conditii severe de lucru.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST PL 180 | 1350 | 45 | 3.2 | 2000 | H/CH | 105 1300 | 60 55 | 0.89 | V |
| LICOFEST . PL 280 | 1450 | 46 | 1.5 | 2100 | H/CH | 105 1300 | 60 65 | 0.89 | V |
| LICOFEST PL 300 | 1480 | 47 | 1 | 2150 | H/CH | 105 1300 | 80 80 | 0.89 | V |
| LICOFEST PL 320 | 1500 | 51 | 0.8 | 2150 | H/CH | 105 1500 | 80 80 | 1 | V |
| LICOFEST PL 340 | 1500 | 57 | 1 | 2150 | H/CH | 105 1500 | 65 70 | 1 | V |
| LICOFEST PL 360 | 1550 | 63 | 0.8 | 2250 | H/CH | 105 1500 | 65 70 | 1 | V |
| LICOFEST PL 370 | 1580 | 66 | 1 | 2400 | H/CH | 105 1500 | 100 95 | 1.01 | V |
| LICOFEST PL 380 | 1650 | 93 | 0.8 | 2550 | H/CH | 105 1500 | 100 100 | 1.35 | V |
| LICOFEST PL 400 | 1650 | 75 | 0.1 | 2550 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 1.47 | V |
| LICOFEST PL 820 | 1650 | 86 | 0.8 | 2650 | H/CH | 105 1300 | 100 100 | 1.60 | V |
| LICOFEST ALTA PL | 1760 | 95.5 | 0.06 | 2950 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 2.64 | V |
| LICOFEST ALTA PL CV | 1780 | 94 | 3 Cr2O3 | 2950 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 2.64 | V |
| LICOFEST SiC 60 CL | 1600 | 60 SiC | 0.6 | 2510 | H/CH | 105 1500 | 80 105 | 4.8 | V |
| LICOFEST SiC 85 CL | 1600 | 84 SiC | 0.1 | 2560 | H/CH | 105 1300 | 70 85 | 5.1 | V |
| LICOFEST PL ZM X | 1670 | 56 | 27 ZrO2 | 2700 | H/CH | 105 1500 | 80 95 | 1.60 | V |

##### H = Hidraulica

##### CH = Chimica

V = Vibrare

BETOANE REFRACTARE CU GREUTATE MEDIE

Betoanele din gama Licofest FL sunt betoane de greutate medie, cu bune caracteristici izolatoare si refractaritate inalta. Toate aceste betoane se pot livra si pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST FL 201 | 1250 | 36 | 6 | 1350 | H | 105 1100 | 17 11 | 0.44 | T-TO |
| LICOFEST . FL 10 | 1360 | 42 | 3 | 1450 | H | 105 1300 | 20 22 | 0.47 | T-TO |
| LICOFEST FL 35 | 1450 | 49 | 1.5 | 1500 | H | 105 1300 | 22 23 | 0.48 | T-TO |
| LICOFEST FL 40 | 1520 | 60 | 0.9 | 1560 | H | 105 1500 | 20 23 | 0.48 | T-TO |
| LICOFEST FL 60 | 1580 | 59 | 1.5 | 1620 | H | 105 1500 | 15 15 | 0.46 | T-TO |
| LICOFEST FL 42 | 1700 | 94 | 0.1 | 1200 | H | 105 1500 | 12 7 | 0.50 | T-TO |
| LICOFEST FL 421 | 1760 | 95 | 0.2 | 1400 | H | 105 1500 | 16 22 | 0.88 | T-TO |
| LICOFEST FL 41 TR | 1550 | 80 | 0.5 | 1700 | H | 105 1500 | 23 18 | 0.82 | T-TO |
| LICOFEST FL 50 TR | 1400 | 52 | 0.9 | 1100 | H | 105 1300 | 5 5 | 0.44 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

BETOANE REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

Licofest L sunt betoane refractare termoizolatoare cu excelente caracteristici de izolare si refractaritati bune. Toate aceste betoane se pot livra si pentru instalare prin torcretare (cod TR).

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST L 045 | 980 | 26 | 11 | 525 | H | 105 815 | 1 0.8 | 0.18 | T-TO |
| LICOFEST . 5 V | 1000 | 28 | 10 | 535 | H | 105 815 | 1.2 0.8 | 0.18 | T-TO |
| LICOFEST L 05 | 1020 | 28 | 11 | 595 | H | 105 815 | 1.5 1 | 0.18 | T-TO |
| LICOFEST 7 FV | 1050 | 32 | 8 | 720 | H | 105 815 | 1.7 0.9 | 0.25 | T-TO |
| LICOFEST L 08 | 1100 | 30 | 9.9 | 830 | H | 105 1100 | 1.8 1.2 | 0.23 | T-TO |
| LICOFEST L 08 CH | 1260 | 39 | 5 | 850 | H | 105 1100 | 3.1 2 | 0.20 | T-TO |
| LICOFEST L 085 | 1050 | 28 | 9 | 860 | H | 105 815 | 3.0 2.5 | 0.24 | T-TO |
| LICOFEST L 08 CB | 1275 | 47 | 1 | 870 | H | 105 1100 | 3.5 1.5 | 0.20 | T-TO |
| LICOFEST L 09 | 1100 | 29 | 9 | 935 | H | 105 1100 | 4 1.5 | 0.24 | T-TO |
| LICOFEST L 091 | 1100 | 30 | 9 | 995 | H |  | 5.5 3 | 0.32 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

BETOANE REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

PENTRU PETROCHIMIE

Aceste betoane sunt produse special pentru utilizarea in rafinarii si de-a lungul anilor au dovedit calitati foarte bune. Majoritatea au conductivitati termice reduse, caracteristici foarte bune izolatoare. Pot fi livrate pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST PC 106 I | 1100 | 28 | 13 | 525 | H | 105 815 | 1.2 0.9 | 0.17 | T-TO |
| LICOFEST PC 105 | 1100 | 28 | 11 | 595 | H | 105 815 | 1.5 1 | 0.18 | T |
| LICOFEST PC 105 TR | 1100 | 28 | 11 | 660 | H | 105 815 | 1.5 1 | 0.20 | TO |
| LICOFEST 124 I | 1100 | 28.5 | 9 | 875 | H | 105 815 | 3.5 3 | 0.23 | T |
| LICOFEST PC 124 I TR | 1100 | 28.5 | 9 | 925 | H | 105 815 | 3.5 3 | 0.23 | TO |
| LICOFEST PC 124 CH | 1260 | 42 | 4.3 | 885 | H | 105 815 | 3 3 | 0.22 | T-TO |
| LICOFEST PC 123 I | 1100 | 31 | 9 | 990 | H | 105 815 | 3 3.4 | 0.24 | T |
| LICOFEST PC 123 I TR | 1100 | 31 | 9 | 1035 | H | 105 815 | 3 3.4 | 0.24 | TO |
| LICOFEST PC 123 CH | 1260 | 41 | 5 | 1005 | H | 105 815 | 4 3.4 | 0.24 | T-TO |
| LICOFEST LW 202 I | 1100 | 30 | 8.5 | 1070 | H | 105 815 | 5 3.5 | 0.29 | T |
| LICOFEST LW 202 I TR | 1100 | 30 | 8.5 | 1100 | H | 105 815 | 5 3.5 | 0.29 | TO |
| LICOFEST L 08 C | 1290 | 51 | 0.5 | 870 | H | 105 815 | 3.5 2.1 | 0.22 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

BETOANE REFRACTARE CU GREUTATE MEDIE

PENTRU PETROCHIMIE

Aceste betoane sunt produse special pentru utilizarea in rafinarii si de-a lungul anilor au dovedit calitati foarte bune. Majoritatea au rezistenta mecanica buna, stabilitate volumetrica si refractaritate inalta. Pot fi livrate pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST LW 202 M | 1230 | 36 | 6 | 1110 | H | 105 815 | 4.3 3.8 | 0.28 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 I | 1150 | 28 | 8 | 1110 | H | 105 815 | 8 5.5 | 0.35 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 CH | 1320 | 43 | 4.5 | 1215 | H | 105 815 | 11 6 | 0.35 | T-TO |
| LICOFEST PC 14 I | 1150 | 32 | 7 | 1360 | H | 105 815 | 15 11 | 0.37 | T-TO |
| LICOFEST PC 14 HT | 1370 | 40 | 5.5 | 1410 | H | 105 815 | 15 11 | 0.37 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 C | 1420 | 57 | 0.8 | 1210 | H | 105 1100 | 7 4 | 0.35 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 CB | 1400 | 52 | 1 | 1220 | H | 105 1100 | 6.9 3.8 | 0.36 | T-TO |
| LICOFEST MW 27 | 1540 | 60 | 1 | 1500 | H | 105 1500 | 15 6 | 0.46 | T-TO |
| LICOFEST LW 28 | 1550 | 66 | 0.3 | 1340 | H | 105 1500 | 10 7.3 | 0.45 | T-TO |
| LICOFEST MW 29 X | 1620 | 70 | 0.6 | 1400 | H | 105 1500 | 16 16 | 0.46 | T-TO |
| LICOFEST MW 95 C | 1760 | 95 | 0.1 | 1680 | H | 105 1500 | 17 25 | 0.57 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

V=Vibrare

BETOANE REFRACTARE DENSE

PENTRU PETROCHIMIE

Aceste betoane sunt produse special pentru utilizarea in rafinarii si de-a lungul anilor au dovedit calitati foarte bune. Majoritatea au rezistenta mecanica buna, stabilitate volumetrica si refractaritate inalta. Pot fi livrate pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 % | Fe2O3 % | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST A | 1100 | 70 SiO2 | 4 | 1950 | H | 105 1100 | 25 16 | 0.70 | T-TO |
| LICOFEST 17 | 1260 | 38 | 4.2 | 1850 | H | 105 1100 | 28 20 | 0.60 | T-V |
| LICOFEST 18 HTS | 1370 | 42 | 2.9 | 1990 | H | 105 1300 | 40 32 | 0.63 | T-V |
| LICOFEST 30 | 1480 | 48 | 1.3 | 2050 | H | 105 1300 | 40 29 | 0.74 | T-V |
| LICOFEST 3500 HT | 1650 | 56 | 0.9 | 2090 | H | 105 1500 | 56 40 | 0.85 | T-V |
| LICOFEST 3550 HT | 1650 | 60 | 0.9 | 2160 | H | 105 1300 | 40 40 | 1.04 | T-V |
| LICOFEST H 85 | 1710 | 85 | 1 | 2650 | H | 105 1500 | 45 42 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST H 195 C | 1800 | 94.5 | 0.1 | 2590 | H | 105 1500 | 63 65 | 1.42 | T-V |
| LICOFEST H 197 C | 1800 | 97 | 0.1 | 2780 | H | 105 1300 | 50 65 | 1.84 | T-V |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

V=Vibrare

SPECIALITATI TIXOTROPICE

CONTINUT ULTRA REDUS DE CIMENT

Acest grup de betoane cu continut ultra redus de ciment sunt produse din materii prime de prima calitate si lianti speciali. Necesita putina umiditate la vibrare. Datorita continutului minim de CaO au rezistente mecanice mari la cald si la rece si refractaritati superioare. Se utilizeaza in conditii severe de lucru.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAXOVIBRO TX 60 | 1700 | 87 | 1.2 | 2850 | H/CH | 105 1500 | 40 120 | 1.38 | V |
| BAXOVIBRO TX 85 | 1750 | 88 | 1 | 2900 | H/CH | 105 1500 | 60 130 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO TX 93 | 1750 | 94 | 0.4 | 2950 | H/CH | 105 1500 | 50 130 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO TX 95 TAB | 1800 | 95 | 0.2 | 3000 | H/CH | 105 1500 | 65 130 | 2.26 | V |
| BAXOVIBRO TYX 95 TAB CV | 1800 | 91 | 5 Cr2O3 | 3000 | H/CH | 105 1500 | 65 130 | 2.26 | V |
| BAXOVIBRO TX 60 SR | 1700 | 79 | 10 SiC | 2850 | H/CH | 105 1500 | 40 120 | 1.38 | V |
| BAXOVIBRO TX 85 SR | 1750 | 80 | 10 SiC | 2900 | H/CH | 105 1500 | 60 130 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO TP 180 | 1750 | 72 | 16 SiC+C | 2750 | H/CH | 105 1500 | 44 90 | 1.60 | V |
| BAXOVIBRO TP 181 | 1750 | 72 | 16.5 SiC+C | 2770 | CH | 105 1500 | 44 90 | 1.60 | V-HT |
| BAXOVIBRO TP 210 | 1800 | 71 | 20 SiC+C | 2900 | H/CH | 105 1500 | 50 90 | 2.26 | V |

##### H = Hidraulica

##### CH=Chimica

V=Vibrare

HT=Aplicabil la temperaturi inalte

SPECIALITATI TIXOTROPICE

CONTINUT REDUS DE CIMENT

Acest grup de betoane cu continut redus de ciment sunt produse din materii prime de prima calitate si lianti speciali. Necesita putina umiditate la vibrare. Datorita continutului minim de CaO au rezistente mecanice mari la cald si la rece si refractaritati superioare. Se utilizeaza in conditii severe de lucru.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAXOVIBRO VT 270 | 1450 | 59 | 1.5 | 2150 | H/CH | 105 1300 | 60 100 | 0.89 | V |
| BAXOVIBRO 325 | 1500 | 50 | 0.9 | 2200 | H/CH | 105 1500 | 35 65 | 1 | V |
| BAXOVIBRO 335 QH | 1590 | 66 | 0.8 | 2300 | H/CH | 105 1500 | 50 85 | 1 | V |
| BAXOVIBRO VT 320 | 1550 | 54 | 1 | 2200 | H/CH | 105 1500 | 45 90 | 1 | V |
| BAXOVIBRO VT 370 | 1600 | 67 | 1 | 2450 | H/CH | 105 1500 | 95 120 | 1.01 | V |
| BAXOVIBRO VT 380 | 1650 | 70 | 0.8 | 2720 | H/CH | 105 1500 | 105 120 | 1.35 | V |
| BAXOVIBRO TX VT 400 | 1700 | 72 | 0.1 | 2560 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO VT 820 | 1700 | 83 | 0.8 | 2800 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 1.60 | V |
| BAXOVIBRO VT 960 | 1740 | 94 | 0.8 | 2850 | H/CH | 105 1300 | 120 120 | 1.60 | V |
| BAXOVIBRO VT 65 | 1600 | 68 | 0.8 | 2400 | H/CH | 105 1500 | 85 85 | 1 | V |
| BAXOVIBRO LB | 1650 | 65 | 0.5 | 2490 | H/CH | 105 1500 | 50 120 | 1.19 | V |
| BAXOVIBRO VT 93 | 1750 | 88 | 0.6 | 2850 | H/CH | 105 1500 | 45 120 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO VT 88 C | 1760 | 90 | 5 Cr2O3 | 3170 | H/CH | 105 1500 | 120 130 | 2.64 | V |
| BAXOVIBRO 950 | 1750 | 94 | 0.4 | 2900 | H/CH | 105 1500 | 50 120 | 1.80 | V |
| BAXOVIBRO MW 300 M | 1450 | 46 | 0.9 | 1680 | H/CH | 105 1300 | 50 50 | 0.57 | T-V |
| BAXOVIBRO VT 35 SiC | 1600 | 35 | 34 SiC | 2510 | H/CH | 105 1300 | 95 95 | 2.85 | V |

##### H = Hidraulica                   CH=Chimica

V=Vibrare 		   T=Turnare

BETOANE REFRACTARE PENTRU INDUSTRIA ALUMINIULUI

Sunt betoane refractare utilizate in contact cu aluminiul, nu se uda si sunt foarte rezistente la coroziuna provocata de aluminiul lichid. Se utilizeaza cu succes la cuptoare de topire si de mentinere, oale si jgheaburi.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | BaO | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALGIB | 1450 | 80 | 10 | 2700 | H/CH | 105 1300 | 90 110 | 1.19 | V |
| ALBAR | 1250 | 47 | 10 | 2250 | H/CH | 105 1300 | 85 105 | 0.74 | V |
| ALFIX | 1450 | 54 | 10 | 2000 | H/CH | 105 1300 | 20 20 | 0.75 | T-TO-S-HT |
| ALMUL | 1400 | 56 | 10 | 2480 | H/CH | 105 1300 | 45 65 | 1 | V |
| ALFEST | 1450 | 80 | 9 | 2700 | H/CH | 105 1300 | 85 90 | 1.19 | T-V |
| ALTA PL AL | 1420 | 86 | 9.5 | 2950 | H/CH | 105 1300 | 120 120 | 2.64 | V |

##### H = Hidraulica                                    CH=Chimica

V=Vibrare 		                              T=Turnare

TO=Torcretare	                              S=Stampare

HT=Aplicabil la temperaturi inalte

PRODUSE FASONATE PRIN PRESARE

LICOBLOCK si LICOBRICK sunt blocuri sau forme fasonate din beton refractar, produse prin presarea unor amestecuri speciale cu liant chimic sau ceramic. Blocurile sunt apoi uscate si/sau arse. Porozitatea este scazuta iar rezistenta la compresiune mare. Se instaleaza usor si repede chiar cu personal necalificat.

| PRODUS | Descriere | Tmax (C | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Rez. Compresiune N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOBLOCK 44 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru utilizare generala | 1450 | 44 | 48 | 1 | 2000 | 40 |
| LICOBLOCK TB 1 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru utilizare generala | 1450 | 50 | 47 | 0.9 | 2500 | 45 |
| LICOBLOCK TB 1 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic | 1450 | 50 | 47 | 0.9 | 2500 | 45 |
| LICOBLOCK 35 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru zidarii | 1500 | 54 | 45 | 0.9 | 2500 | 40 |
| LICOBLOCK 35 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic | 1500 | 54 | 45 | 0.9 | 2500 | 40 |
| LICOBLOCK 37 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru zidarii | 1600 | 65 | 34 | 0.7 | 2650 | 60 |
| LICOBLOCK 37 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic, utilizare generala | 1600 | 65 | 34 | 0.7 | 2650 | 60 |
| LICOBLOCK B 80 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic, utilizare generala | 1650 | 80 | 15 | 1.5 | 2800 | 53 |
| LICOBLOCK B 88 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic, utilizare generala | 1650 | 89 | 9.6 | 0.5 | 2850 | 53 |
| LICOBLOCK 380 CH | Blocuri presate mulitice cu liant chimic pentru conditii severe | 1700 | 70 | 28 | 0.3 | 2550 | 65 |
| LICOBLOCK 43 CH | Blocuri presate inalt aluminoase pe baza de alumina tabulara | 1800 | 96 | 4 | 0.1 | 3250 | 120 |
| LICOBRICK SiC 70 A | Forme speciale si placi pe baza de SiC | 1500 | 24 | 5 | 70 SiC | 2450 | 120 |
| LICOBRICK SiC 90 A | Forme speciale si placi pe baza de SiC | 1600 | 4 | 2 | 90 SiC | 2500 | 120 |

PRODUSE FASONATE PRIN TURNARE

MILBLOCK sunt produse de diverse forme si dimensiuni fabricate prin turnare si vibrare din amestecuri tixotropice. Formele sunt apoi uscate si/sau arse. Au porozitate mica, rezistenta mecanica mare si se instaleaza usor si repede chiar cu personal necalificat.

| PRODUS | Descriere | Tmax (C | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Rez. Compresiune N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MILBLOCK 18 | Forme turnate aluminoase | 1300 | 41 | 44 | 4 | 1950 | 23 |
| MILBLOCK 28 | Forme turnate aluminoase | 1450 | 47 | 44 | 1.5 | 2000 | 40 |
| MILBLOCK PL 280 | Forme turnate aluminoase pentru utilizare generala | 1400 | 45 | 48 | 1.5 | 2100 | 55 |
| MILBLOCK PL 360 | Forme turnate aluminoase pentru utilizare generala | 1550 | 63 | 33 | 0.5 | 2250 | 55 |
| MILBLOCK PL 370 | Forme turnate inalt aluminoase cu rezistenta mare | 1550 | 59 | 36 | 1 | 2400 | 95 |
| MILBLOCK PL 390 | Forme turnate inalt aluminoase pentru arzatoare | 1700 | 81 | 15 | 0.3 | 2550 | 95 |
| MILBLOCK LB | Forme turnate aluminoase pe baza de andaluzit | 1600 | 65 | 25 | 0.5 | 2490 | 120 |
| MILBLOCK VT 820 | Forme turnate inalt aluminoase cu rezistenta mare | 1650 | 82 | 11.5 | 0.5 | 2800 | 120 |
| MILBLOCK PL ALTA | Forme turnate inalt aluminoase pe baza de alumina tabulara | 1760 | 95 | 0.1 | 0.12 | 2900 | 120 |
| MILBLOCK ALTA SUPER | Forme turnate inalt aluminoase, cu liant chimic, pe baza de alumina tabulara | 1780 | 96 |  |  | 2950 | 120 |

MILBLOCK se pot livra nearse (cod CR), uscate (cod DR) si arse (cod FR). Produsele prezentate sunt pentru aplicatii standard. Se pot fabrica si produse speciale.

ANCORE PENTRU BETOANE REFRACTARE

Tip Y

Sunt ancore care se introduc (la turnare) in blocurile de beton.

Se fabrica din otel inoxidabil rotund (diametre 5-12 mm) sau banda.

Tip V

Sunt fabricare din bara cu diametre de 5 - 12 mm.

Tip Carlig

Se fabrica din bara cu diametre de 5 - 12 mm.

TUBURI SUPERALUMINOASE PENTRU SARMA REZISTIVA

Tuburile au un continut de alumina intre 74 si 83%. Mai contin mulit si zirconia. Sunt sinterizate la temperaturi foarte inalte, in cea mai moderna fabrica de role la nivel mondial.

Proprietati			Specialroll		Superroll		Hyperroll

Continut alumina %	     	      73	         	 	     75	        	 	   83 (incl. ZrO2)

Densitate	  g/cm2		     2.3 			    2.5			   2.8

Absorbtie apa     %		      10			      9			   5.8

Rezistenta la incovoiere	  N/mm2     45			     50			    65

Dilatare termica	 10-6/ 0C	      5.5			    5.8			   5.5

Rezistenta la soc termic	           	foarte buna		foarte buna		excelenta

Temp maxima de utilizare   0C	    1260			    1280			   1350

Livrare

Diametre mm:		Bucati per cutie

15   x    7

18   x   12

20   x   12

25   x   15			432 buc

25   x   18			432 buc

30   x   20			320 buc

35   x   25			221 buc

40   x   30			180 buc

45   x   35			143 buc

50   x   40			120 buc

55   x   45			  99 buc

60   x   48			  80 buc

Dimensiuni: ø 15 – 100 mm, lungime maxima 4000 mm (ø 50)

ROLE SUPERALUMINOASE

Rezistenta la incovoiere N/mm2

Deformarea sub sarcina si temperatura

| Proprietati | Specialroll | Superroll | Superroll H | Hyperroll |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Continut alumina % | 73 | 75 | 76 | 82 |
| Densitate g/cm3 | 2.3 | 2.5 | 2.55 | 2.8 |
| Absorbtie apa % | 10 | 9 | 8.5 | 5.5 |
| Rezistenta la incovoiere N/mm2 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Dilatare termica 10-6/⁰C | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.5 |
| Temperatura maxima de utilizare ⁰C | 1240 | 1260 | 1280 | 1350 |
| Rezistenta la soc termic | Foarte buna | Foarte buna | Foarte buna | Excelenta |

REZISTORI ELECTRICI SI CONSUMABILE PENTRU TRATAMENT TERMIC LOCAL DUPA SUDURA

Rezistorii de la Stork Cooperheat asigura o metoda convenabila si flexibila pentru tratamentul termic local dupa sudura, fara utilizarea unui cuptor.Acest tip de tratament poate fi facut conform standardelor din petrochimie si industria nucleara.

Sunt realizate din sarma rezistiva Nichel-Crom 80/20, si suport ceramic.

Caracteristici suport ceramic

Alumina 		             95%

Densitate          	             3.7 Mg/m3

Dimensiune granule	             6μm

Duritate Vickers   	  	  12.5 (Gpa@Hv 0.5kg)

Duritate Rockwell	            78 (R45N)

Rezistenta la compresiune	 2000 MPa

Rezistenta la incovoiere  	 320MPa

Modulul lui Young	            325 GPa

Tabelul de mai jos da informatii despre cate rezistente sunt necesare pentru un anumit diametru de teava, cu o anumita grosime de perete.

| Diametru |  | Grosime de perete mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm |  | 0 - 20 | 20 - 23 | 23 - 28 | 28 - 36 | 36 - 46 | 46 - 61 |  |
| 25 |  | 1 x CP48 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 50 |  | 1 x CP8 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 76 |  | 1 x CP12 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 102 |  | 1 x CP15 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 152 |  | 2 x CP12 | 2 x CP12 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 205 |  | 2 x CP 15 | 2 x CP10 | 2 x CP10 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 254 |  | 3 x CP12 | 4 x CP8 | 4 x CP8 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 305 |  | 4 x CP10 | 4 x CP10 | 4 x CP10 | 2 x 4 x CP10 | Not applicable | Not applicable |  |
| 356 |  | 3 x CP15 | 4 x CP12 | 6 x CP8 | 6 x CP8 | 2 x 4 x CP12 | Not applicable |  |
| 406 |  | 2 x 4 x CP12 | 2 x 4 x CP12 | 2 x 4 x CP12 | 2 x 5 x CP10 | 2 x 5 x CP10 | Not applicable |  |
| 457 |  | 2 x 4 x CP15 | 2 x 4 x CP15 | 2 x 4 x CP15 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | Not applicable |  |
| 508 |  | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 6 x CP10 | 2 x 6x CP10 |  |
| 559 |  | 7 x CP10 | 7 x CP10 | 8 x CP10 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 610 |  | 2 x 5 x CP15 | 2 x 5 x CP15 | 2 x 6 x CP15 | 2 x 6 x CP12 | 2 x 6 x CP10 | 2 x 7 x CP10 |  |
| 1194 |  | 2 x 12 x CP12 | 2 x 12 x CP12 | 2 x 12 x CP12 | 3 x 12 x CP12 | 3 x 12 CP12 | 3 x 12 x CP12 |  |
| 1600 |  | 2 x 15 x CP15 | 2 x 15 x CP15 | 2 x 15 x CP15 | 2 x 15 x CP15 | 3 x 15 x CP12 | 3 x 15 x CP12 |  |

Tipuri de rezistente

| Tip Rezistenta |  | Latime |  | Lungime |  | Tensiune | Putere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "X" mm |  | "Y" mm |  | V | kW |
| CP3 |  | 75 |  | 670 |  | 60 | 2,7 |
| CP4 |  | 100 |  | 500 |  | 60 | 2,7 |
| CP6 |  | 150 |  | 335 |  | 60 | 2,7 |
| CP8 |  | 205 |  | 250 |  | 60 | 2,7 |
| CP10 |  | 255 |  | 205 |  | 60 | 2,7 |
| CP12 |  | 305 |  | 165 |  | 60 | 2,7 |
| CP15 |  | 380 |  | 145 |  | 60 | 2,7 |
| CP16 |  | 410 |  | 125 |  | 60 | 2,7 |
| CP21 |  | 525 |  | 105 |  | 60 | 2,7 |
| CP24 |  | 600 |  | 85 |  | 60 | 2,7 |
| CP10L |  | 250 |  | 85 |  | 30 | 1,35 |
| CP48 |  | 1200 |  | 45 |  | 60 | 2,7 |
| CP20L |  | 500 |  | 45 |  | 30 | 1,35 |
| CP4MG60 |  | 100 |  | 670 |  | 60 | 2,4 |
| CT78 |  | 25 |  | 1950 |  | 60 | 2,7 |
| CT36L |  | 25 |  | 915 |  | 30 | 1,35 |
| CP3H |  | 75 |  | 925 |  | 80 | 3,6 |
| CP4H |  | 100 |  | 690 |  | 80 | 3,6 |
| CP6H |  | 150 |  | 465 |  | 80 | 3,6 |
| CP8H |  | 205 |  | 360 |  | 80 | 3,6 |
| CP10H |  | 255 |  | 295 |  | 80 | 3,6 |
| CP12H |  | 305 |  | 230 |  | 80 | 3,6 |
| CP15H |  | 380 |  | 190 |  | 80 | 3,6 |
| CP17H |  | 420 |  | 165 |  | 80 | 3,6 |
| CP21H |  | 535 |  | 145 |  | 80 | 3,6 |
| CP33H |  | 840 |  | 85 |  | 80 | 3,6 |
| CP15L |  | 380 |  | 85 |  | 80 | 3,25 |
| CP66H |  | 1680 |  | 40 |  | 80 | 3,6 |
| CP30L |  | 760 |  | 40 |  | 80 | 1,8 |
| CP4MG80 |  | 100 |  | 800 |  | 80 | 3,6 |
| CP24H |  | 610 |  | 335 |  | 80 | 9,9 |
| CP26H |  | 660 |  | 335 |  | 80 | 10,8 |
| CP28H |  | 710 |  | 335 |  | 80 | 11,5 |

Accesorii

- Conectori

60 A pentru conectarea rezistentelor

300 A pentru  splitter

-Ciment

O cantitate mica este adaugata peste imbinarea materialelor termocuplului.

Dupa uscare (20 minute) protejeaza imbinarea

-Sarma termocuplu si Cablu de Compensare

Sarme termocuplu tip K nichel crom/nichel aluminiu cu protectie fibra de sticla.

Temperatura maxima 800°C

Cablu de compensare – aliaj cupru-nichel

-Cooperknit 500

Este o fibra silica care are avantajul ca se poate reutiliza. Se poate folosi la temperatura

de 960°C

Dimensiuni

10x300x600		10x1200x600

10x600x600		10x1800x600

10x900x600		10x7500x600

-Saltea din Fibra Ceramica

Este o varianta mai ieftina la salteaua Cooperknit  500.

Durabilitatea este mai mica si nu poate fi reutilizata.

-Fixarea rezistentelor si a izolatiei

Mai putin de 4 rezistente– sarma otel carbon

Mai mult de 4 rezistente– banda otel carbon

Pentru temperaturi mai mari de 730°C utilizati banda otel inoxidabil.

- Chei pentru strangere coliere

Pentru strangere, taiere si prindere

Standard

Pentru otel carbon

De-lux

Pentru otel carbon si otel inoxidabil

RETORTE SI CATALIZATORI PENTRU GENERATOARE ENDO

Avem disponibili catalizatori 6% Nichel pe o baza de alumina / silica.

Utilizati pentru generatoare in cuptoare Wild Barfield, Birlec, Ipsen, Wellman, British Furnaces, Lindberg.

Proprietati fizice

Forma				cub 19mm

Densitate			 500kg/cm3

Rezistenta la compresiune	35kg/cm2

Compozitie chimica

Oxid nichel			6% medie

Oxid fier			<1.5%

Suport				rest (Al2O3/SiO2)

Avantaje

Calitate constanta

Performanta optima datorata dimensiunii si formei, dand caderi de presiune mici.

Extrem de robust – fara degradare apreciabila in conditii de operare normale.

Stabil termic la temperaturi de pana la 1100⁰C.

Metoda de impregnare reduce la minimum pierderile de nichel pe timpul utilizarii

Volumul conteaza

Catalizatorii pentru generatoare endo pot fi produsi in multe forme si la multe dimensiuni (cuburi, sfere, amestec de cuburi si sfere).

In mod traditional se vand la kilogram. Acest lucru insa induce in eroare atunci cand se compara doua Oferte, pentru ca ceea ce conteaza este volumul si aria atunci cand se calculeaza pretul pentru o retorta.  Acestea sunt dictate de densitate.

19mm		25mm	    50%25mm	   19mm

Cub		Cub	      Cub	   	    Sfere

50% 19mm

Sfere

Densitate 		            500		635	      840	    	1060    kg/m3

Kg / umplere	 		  39	  	49	      65	       		 82    kg

IPSEN

| Model | 350-G | 750-G | 1500-G | 350-E | 750-E | 1500-E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar retorte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volum m3 | 0.0132 | 0.0339 | 0.0777 | 0.0109 | 0.028 | 0.0665 |
| Kg 19mm Cub | 7 | 17 | 39 | 6 | 14 | 34 |

WELLMAN

| Model | M30 | M70 | M105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Numar retorte | 1 | 2 | 3 |
| Volum m3 | 0.0487 | 0.147 | 0.2204 |
| Kg 19mm Cub | 24 | 73 | 110 |

WILD BARFIELD

| Model | EN7.5 | EN 15 | EN30 | EN45 | EN60 | EN90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numar retorte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volum m3 | 0.0134 | 0.0228 | 0.0468 | 0.0608 | 0.1224 | 0.1505 |
| Kg 19mm Cub | 7 | 11 | 23 | 30 | 61 | 75 |

PRODUSE CORDIERITICE SI DIN CARBURA DE SILICIU

Avem disponibila o gama de placi, suporti, grinzi, cosuri de fum, tuburi si forme fasonate pentru vagoneti.

Acestea sunt fabricate dintr-o varietate de materiale incluzand Cordierit, Silimanit, Mulit, Corindon si Carbura de Siliciu.

Materiale pentru industria sticlei

| Material | Denumire | Al2O3 | Fe2O3 | ZrO2 | SiO2 | Refractaritate | Densitate | Porozitate | Rez la compresiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | sub sarcina |  | Aparenta | la rece |
|  |  | % | % | % | % | Deg C | g/cm3 | % | N/mm2 |
| Siliminanit | REF-SIL 61 | 61 | 0.7 | 0 | 38 | 1450 | 2.35 | 22 | 40 |
| Mulit | REF-MUL 79 | 79 | 0.2 | 0 | 19 | 1550 | 2.55 | 20 | 40 |
| Corindon | REF-COR 90 | 92 | 0.2 | 0 | 7 | 1650 | 2.9 | 21 | 70 |
| Zirconia/Mulit | REF-MUL Z19 | 51 | 0.3 | 19 | 0 | 1580 | 3.0 | 18 | 45 |

Coridierit pentru industria de ceramica

| Material | Denumire | Al2O3 | MgO | SiO2 |  | Refractaritate | Densitate | Porozitate | Rezistenta la |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | sub sarcina |  | Aparenta | compresiune |  |
|  |  | % | % | % |  | Deg C | g/cm3 | % | N/mm2 |  |
| Cordierit | REF-MUL COR 45 | 46 | 5 | 38 |  | 1350 | 2.15 | 23 | 45 |  |
| Cordierit | REF-MUL COR 50 | 48 | 6 | 46 |  | 1300 | 2.1 | 25 | 25 |  |

Placile extrudate sunt fabricate cu 48% alumina iar suportii cu 46% alumina.

Este disponibila o gama larga de forme standard.

| Carbura de siliciu pentru industria de ceramica Material | Denumire | Al2O3 | SiC | ZrO2 | SiO2 | Refractaritate | Densitate | Porozitate | Rez la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | sub sarcina |  | Aparenta | compresiune |
|  |  | % | % |  | % | ⁰C | g/cm3 | % | N/mm2 |
| Carbura de Siliciu | REF-SIC 65 | 12 | 65 | 3,5 | 0 | 1350 | 2,45 | 18 | 55 |
| Carbura de Siliciu | REF-ZMA 61 | 61 | 11 | 7 | 0 | 1400 | 2,45 | 20 | 50 |

SiSiC pentru industria de ceramica

| Material | Denumire | SiC | Si |  | Temp | Modulus | Densitate | Porozitate | Rezist. la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | utilizare | of Rupture |  | Aparenta | Incovoiere |
|  |  | % | % |  | oC | Mpa | g/cm3 | % | Mpa (12000C) |
| Carbura de Siliciu | Grinzi SiSiC | 80 | 20 |  | <1380 | 250 | 3.02 | 0 | 280 |

Grinzile din carbura de siliciu infiltrata cu siliciu reprezinta solutia optima pentru suporti datorita porozitatii 0% si a rezistentei foarte mari comparativ cu alte materiale.

Sunt utilizate de obicei pentru suportul placilor in cazurile cu incarcare mare, de exemplu la fabricarea obiectelor sanitare sau a izolatorilor.

Tuburile pentru arzatoare din carbura de siliciu se fabrica prin turnare. Au avantajul porozitatii 0% si a rezistentei mari si sunt utilizati tot mai mult pentru fabricarea arzatoarelor cu intensitate mare.

| Material | Denumire | SiC | Si |  | Temp | Modulus | Densitate | Porozitate | Rezist la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | utilizare | of Rupture |  | Aparenta | Incovoiere |
|  |  | % | % |  | oC | Mpa | g/cm3 | % | Mpa (12000C) |
| Carbura de siliciu | Grinzi SiSiC | 80 | 20 |  | <1380 | 250 | 3.02 | 0 | 280 |

SARME REZISTIVE CrAl 25 5 (W1.4765)

Compozitie Chimica:

C:		max 0.08%

Cr:		21-23%

Al:		5-6%

Mn:		max. 0.5%

Si:		max. 0.6%

Fe:		rest

Zr:		max. 0.3

Proprietati:

Aliaj Fe-Cr-Al rezistent la temperaturi inalte cu tendinta de fragilitate dupa lucrul intre 400 - 550⁰C si peste 1000⁰C.

Temperatura de utilizare: Elemente de incalzire in cuptoare de temperaturi inalte si tuburi radiante cu temperatura de lucru <1300⁰C.

Livrare: Recoapta

Proprietati mecanice si fizice:

Densitate:			7.1 g/cm3

Caldura specifica     		20⁰C		460 J/kgK

1000⁰C	600 J/kgK

Conductivitate termica:		12.5 W/mK

Rezistivitate:			20⁰C		1.44 µΏcm

200⁰C		1.44 µΏcm

400⁰C		1.45 µΏcm

500⁰C		1.45 µΏcm

600⁰C		1.46 µΏcm

800⁰C		1.48 µΏcm

1000⁰C	1.49 µΏcm

1200⁰C	1.49 µΏcm

1300⁰C	1.50 µΏcm

Dilatare Termica:		20-200⁰C	11 10-6 / K

20-400⁰C	12  10-6 / K

20-600⁰C	13  10-6 / K

20-800⁰C	14  10-6 / K

20-1000⁰C	15  10-6 / K

SARME REZISTIVE CrAl 20 5 (W1.4767)

Compozitie Chimica:

C:		max 0.08%

Cr:		20-24%

Al:		4.5-5.25%

Mn:		max. 0.5%

Si:		max. 0.6%

Fe:		rest

Zr:		max. 0.3

Proprietati:

Aliaj Fe-Cr-Al rezistent la temperaturi inalte cu tendinta de fragilitate dupa lucru intre 400 - 550⁰C si peste 1000⁰C.

Utilizare:Elemente de incalzire in cuptoare de temperaturi inalte si tuburi radiante cu temperatura de lucru <1200⁰C.

Livrare: Recoapta

Proprietati mecanice si fizice:

Densitate:			7.2 g/cm3

Caldura specifica     		20⁰C		460 J/kgK

1000⁰C	630 J/kgK

Conductivitate termica:		13.5 W/mK

Rezistivitate:			20⁰C		1.37 µΏcm

200⁰C		1.38 µΏcm

400⁰C		1.39 µΏcm

500⁰C		1.41 µΏcm

600⁰C		1.42 µΏcm

800⁰C		1.44 µΏcm

1000⁰C	1.45 µΏcm

1200⁰C	1.45 µΏcm

Dilatare Termica:		20-200⁰C	11 10-6 / K

20-400⁰C	12  10-6 / K

20-600⁰C	13  10-6 / K

20-800⁰C	14  10-6 / K

20-1000⁰C	15  10-6 /

FLUXURI PENTRU TURNAREA ALUMINIULUI SI A ALIAJELOR DE ALUMINIU

| Actiune | Produs | Observatii | Pd | G | Ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgurificare | Ecremal | N5/G | Nu este toxic |  | * |  |
|  |  | N10 | Foarte exotermic | * | * |  |
|  |  | N18 | Exotermic mediu | * | * |  |
|  |  | N145 | Exotermic | * | * |  |
|  |  | N27 | Temperatura mica | * | * |  |
|  |  | K30P | Exotermic, fara sodiu | * | * |  |
|  |  | K30/Vi | Exotermic, fara sodiu | * | * |  |
|  |  | KSR1 | Aliaje cu strontiu, fara sodiu | * | * |  |
|  |  | K1* | Zgurificare, degazare, fara sodiu | * | * |  |
| Dezoxidare | Elimoxal | NF1 | Zgura lichida | * | * |  |
|  |  | NF30 | Zgura uscata | * | * |  |
|  |  | NT9/ IN | Pt injectare | * |  |  |
|  |  | KF1* | Zgurificare, degazare, fara sodiu | * | * |  |
|  |  | KF4 | Zgura lichida, fara sodiu | * |  |  |
|  |  | KF8 | Zgura uscata, fara sodiu | * | * |  |
| Degazare si Dezoxidare | Desydral | N70P* | Azot |  |  | * |
|  |  | N71P* | Azot, fara sodiu |  |  | * |
| Rafinare | Affigral | G39 | TiB2 | * | * |  |
| Rafinare si Dezoxidare | Affigral | G10 | TiB2 | * | * | * |
|  |  | G11 | TiB2 | * | * | * |
| Rafinare si Degazare si Dezoxidare | Affigral | DN11/P | Azot - TiB2 |  |  | * |
|  |  | DN37/P | Azot – bor |  |  | * |
|  |  | DN38/P | Azot - TiB2 rafinare accentuata |  |  | * |
|  |  | HT780 | 770⁰C<T⁰<810⁰C | * | * |  |
| Modificare | Natral | MT760/S | 770⁰C<T⁰<810⁰C | * | * |  |
|  |  | MT728 | 725⁰C<T⁰<780⁰C | * | * |  |
|  |  | MT715 | 715⁰C<T⁰<760⁰C | * | * |  |
|  |  | MT700 | 700⁰C<T⁰<730⁰C | * | * |  |
|  |  | P800 | 700⁰C<T⁰<740⁰C |  |  | * |
| Modificare la mentinere | Natral | PM72K | 1h30-2h>725⁰C |  |  | * |
|  |  | PM74 | 30’-1h/690⁰C |  |  | * |
| Actiune speciala | Calexal | 5 | Eliminare Ca | * |  |  |
|  | Demag | 10 | Eliminare Mg | * |  |  |
|  | Diral | 5 | Gazare | * |  |  |
|  | Ecremal | N23 | Curatare cuptor | * |  |  |
|  | Ecremal | NFC | Curatare cuptor | * |  |  |
|  | Sodexal | 6 | Eliminare Na | * |  |  |

*Non poluante

Pd = Pudra

G = Granule

Ps = Pastile

FLUXURI PENTRU TURNAREA MAGNEZIULUI SI A ALIAJELOR DE MAGNEZIU

| Actiune | Produs | Observatii | Pd | G | Ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | Mg si aliaje Mg/Al | * |  |  |
| Acoperire si Rafinare | Desomag | 11 |  | * |  |  |
|  |  | 15 |  | * |  |  |
| Acoperire |  | 100 | Mg si aliaje Mg/Al | * | * |  |
|  |  | 110 |  |  |  |  |
| Acoperire si rafinare |  | 120 | Mg si aliaje Mg/Al | * | * |  |
|  |  | 130 |  |  |  |  |
|  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  |  |

FLUXURI PENTRU TURNAREA CUPRULUI SI A ALIAJELOR DE CUPRU

| Actiune | Produs | Observatii | Pd | G | Ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | Cu-Al, turnare in nisip | * |  |  |
| Curatare si Acoperire | Cupralux | 30 | Cu-Al turnare gravitationala | * |  |  |
| Acoperire |  | 40 | Bronz/staniu | * |  |  |
|  |  | LP10 | Dezoxidare alama | * |  |  |
| Eliminare Al |  | RAL50 | Cupru-aliaje Cu-Alama | * |  |  |
| Acoperire si degazare |  | 41 | Bronz-Cu-aliaje Cu-Ni | * |  |  |
| Acoperire si Zgurificare |  | 43 | Cupru cu conductibilitate inalta | * |  |  |

FLUXURI PENTRU TURNAREA ZINCULUI SI A ALIAJELOR DE ZINC

| Actiune | Produs | Observatii | Pd | G | Ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z25 | Reactivitate mare / 500-510⁰C | * |  |  |
| Dezoxidare si Zgurificare | Zamalux | Z10 | Reactivitate medie / 420-450⁰C | * |  |  |
|  |  | Z15 | Reactivitate mare / 420-450⁰C | * |  |  |

FILTRE CERAMICE SPONGIOASE

VUKOPOR A

Filtre ceramice spongioase pe baza de Al2O3 destinate filtrarii aluminiului si a aliajelor sale, pana la temperaturi de 1350⁰C.

Se pot introduce in reteaua de turnare sau se pot introduce in aliajul topit in cuptoare creuzete, etc.

VUKOPOR S

Filtre ceramice spongioase pe baza de SiC destinate filtrarii fontei si a aliajelor neferoase pana la temperaturi de 1500⁰C. Prezinta o conductibilitate termica foarte buna, stabilitate si rezistenta la soc termic. Se pot introduce in reteaua de turnare sau aliajul se poate turna direct pe filtru. Se pot utiliza si pentru turnarea continua a cuprului (de ex sarme de cupru).

VUKOPOR  HT

Filtre ceramice spongioase pe baza de ZrO2 destinate turnarii otelurilor pana la temperaturi de 1700⁰C. Stabilitatea perfecta si rezistenta mecanica mare permit utilizarea lor in sistem carusel astfel permitand filtrarea pieselor turnate grele.

VUKOPOR LD

Filtre ceramice spongioase pe baza de Al2O3 – C destinate filtrarii aluminiului la temperaturi de pana la 850⁰C – in special la turnarea gravitationala in nisip sau in cochile. Avantajul acestor filtre consta in densitatea mica si conductibilitatea termica mare.

VUKOPOR HTX

Filtre ceramice spongioase pe baza de carbon, destinate filtrarii aliajelor feroase, in special oteluri, la temperaturi de pana la 1700⁰C. Nu se utilizeaza pentru aliaje cu continut mic de carbon. Se pot introduce in reteaua de turnare sau aliajul se poate turna direct pe filtru.  Au conductivitate termica mare si greutate mica, minimalizand pierderile de caldura.

b