# FIBRA CERAMICA VRAC FIBREFRAX 1250 / 1350 / 1400⁰C

Fibra vrac Fibrefrax este  baza pentru gama de produse din fibre ceramice Fibrefrax.  Se fabrica din materii prime de inalta puritate – pudra aluminoasa, silica si, pentru temperaturi mai inalte, nisip zirconic. Amestecul se incalzeste intr-un cuptor electric la peste 2000⁰C iar materialul topit este apoi transformat  in fibre prin toarcere.

Fibrele vrac au stabilitate termica si chimica, exceptand acidul fosforic si fluoric si alcaliile puternice. Rezista foarte bine in atmosfere reducatoare si oxidante.

Fibrele vrac Fibrefrax sunt disponibile intr-o gama larga de lungimi, diametre si compozitii. Se pot modifica prin indepartarea unei parti de material netransformat in fibre sau prin utilizarea de vopsele speciale pentru aplicatiile care necesita acest lucru.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica mica 	     (     Fabricarea de tesaturi din fibra

- Rezistenta la soc termic		     (     Cosuri de fum

- Absorbtia sunetului			     (     Rosturi de dilatare

- Rezistenta la coroziune	               (    Medii de filtrare

- Vagoneti

- Fabricarea maselor plastice refractare

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

1250⁰C 1350⁰C (H) 1400⁰C(Z) SiO2 50.0-58.0 46.0-50.0 52.0-56.0 Al2O3 42.0-50.0 50.0-54.0 28.0-32.0 ZrO2 14.0-18.0 Alcalii <0.25 <0.25 <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 <0.2 <0.2

FIBRE VRAC

| Sort | Toarsa T / Suflata S | Tratata | Temperatura clasificare ⁰C | Diametru fibre microni | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B10 | S | Nu | 1250 | 2.1 | Regular |
| B12 | S | Nu | 1350 | 2.1 | H Regular |
| B20 | S | Lubrifiant organic | 1250 | 2.1 | Lubrifiata |
| B22 | S | Lubrifiant organic | 1350 | 2.1 | H Lubrifiata |
| S20 | T | Lubrifiant organic | 1250 | 3.25 | Toarsa lubrifiata |
| S24 | T | Lubrifiant organic | 1400 | 3.25 | Z Toarsa lubrifiata |

FIBRE TOCATE (Fibra vrac tocata la lungimi ale fibrelor mai mici)

| Sort | Toarsa T / Suflata S | Temperatura de clasificare ⁰C | Diametru fibre microni | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B100 | S | 1250 | 2.1 | Macinata fin |
| B102 | S | 1250 | 2.1 | Tocata fin |
| B104 | S | 1250 | 2.1 | Tocata mediu |
| B106 | S | 1250 | 2.1 | Tocata grosier |
| B126 | S | 1350 | 2.1 | H tocata |
| S104 | T | 1250 | 3.25 | Toarsa tocata |
| S144 | T | 1400 | 3.25 | Z toarsa tocata |

# FIBRA CERAMICA VRAC INSULFRAX 1100⁰C

Fibra vrac Insulfrax este  o lana vitroasa  solubila in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Se fabrica pe baza de calciu-magnezia-silica – materii prime de puritate inalta, si au o temperatura maxima de utilizare de 1100⁰C.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate termica si fizica pana la 1100⁰C 	(     Fabricarea de forme vacumate

- Potrivite pt fabricarea de textile	           (     Fabricarea de textile

- Absorbtia sunetului excelenta			(     Cosuri de ardere

              - Umplere usi antifoc

              - Rosturi de dilatare

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0-67.0 CaO 27.0-33.0 MgO 2.5-6.5 Al2O3 <0.1 Fe2O3 <0.6

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb albastrui

- Temperatura de clasificare	    : 1100⁰C

- Temperatura de topire	    : >1330ºC

- Diametru fibre                          : 3.2 microni

Conductivitatea termica (W/mK)

96 kg/m3

400 ºC Temperatura medie		: 0.09

600 ºC Temperatura medie		: 0.14

800 ºC Temperatura medie		: 0.22

# FIBRA CERAMICA VRAC ISOFRAX 1260⁰C

Isofrax  1260 este  o fibra noua, revolutionara, bazata pe o chimie patentata silica-magnezia. Este solubila in corpul uman si conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Isofrax 1260 se produc prin toarcere utilizandu-se cea mai noua tehnologie de urmarire a procesului de fabricatie.

Are stabilitate chimica excelenta si ramane neafectata de cele mai multe elemente, cu exceptia acidului fosforic si fluoric si al alcaliilor puternice.

Din Isofrax 1260 se pot produce panouri, hartii, pasle, forme vacumate, textile.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica mica 			(     Fabricarea de forme vacumate

- Usor de prelucrat	           		(     Fabricarea de textile

- Rezistenta la coroziune excelenta		(     Vagoneti

- Rezistenta mare la soc termic             	      Amestecuri refractare

- Rosturi de dilatare				      Agent tixotropic

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 70.0-80.0 MgO 18.0-27.0

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb

- Temperatura de topire	     : >1500ºC

- Diametru fibre                           : 4-4.5 microni

Conductivitatea termica (W/mK)	128 kg/m3

400 ºC Temperatura medie			: 0.095

600 ºC Temperatura medie			: 0.140

800 ºC Temperatura medie			: 0.195

1000⁰C Temperatura medie			: 0.270

Disponibilitate:

Isofrax vrac S17 – Regular

Isofrax vrac S173 – Tocata mediu

Isofrax vrac S172 – Tocata fin