# PASLA EXCELFRAX 550

Pasla Excelfrax 550 este fabricata din fibre de sticla si nu contine lianti organici. Panourile sunt flexibile si usoare cu performante termice exceptionale, si fiind lipsite de lianti organici, nu produc emisii la ardere.

Performantele termice sunt similare cu cele ale produselor microporoase, produsul fiind utilizat acolo unde spatiul este limitat sau unde se cer performante termice superioare.

Panourile sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni, se taie usor in forme complexe.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica extrem de joasa   	(  Izolatie din spate cu performanta

- Fara liant organic					   inalta

- Rezistenta la soc termic			(     Automobile

- Rezistenta la manuire				(    Sisteme transfer metal

- Usor de taiat                    			     Aplicatii criogenice

- Finish al suprafetei excelent			     Cuptoare domestice

- Frigidere

- Cuptoare cu microunde

- Boilere pt incalzit sau cu apa

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 65.3 Al2O3 2.5 B2O3 6.0 Na2O 14.8 CaO 6.0 MgO 2.7 K2O 1.0

#### Proprietati fizice

- Culoare 			  	 : Alb

- Temperatura max.de utilizare	   	 : 550⁰C

- Densitatea kg/m3                      	 : 130

Conductivitatea termica (W/mK)

- 100 ºC Temperatura medie		: 0.029

- 200 ºC Temperatura medie		: 0.032

- 300 ºC Temperatura medie		: 0.036

- 400⁰C Temperatura medie		: 0.042

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

450⁰C				<1

Comparatie a conductivitatii termice

Disponibilitate:

Grosimi:		3 – 25 mm

Latimi:		          610 / 1250 mm

Lungimi:		1000 mm

# PANOU EXCELFRAX 1000

# (MICROPOROS)

Panourile Excelfrax 1000 sunt panouri rigide care se fabrica prin tehnologia avansata a izolatiei microporoase si astfel ofera caracteristici de izolare superioare.

Se utilizeaza daca spatiul este limitat sau performantele de izolare trebuie sa fie superioare.

Panourile sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni, se taie usor in forme complexe.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica extrem de joasa   	(  Izolatie din spate cu performanta

- Greutate mica					   inalta

- Usor de taiat					   Protectie impotriva focului								(    Sisteme transfer metal

- Aplicatii criogenice

- Cuptoare domestice

- Frigidere

- Boilere pt incalzit sau cu apa

#### Proprietati fizice

- Culoare 			  	  : Gri

- Temperatura max.de utilizare	   	: 950⁰C

- Temperatura de clasificare	   	: 1000⁰C

- Densitatea kg/m3                          : 220 - 230

- Conductivitatea termica (W/mK)

- 200 ºC Temperatura medie		: 0.023

- 400 ºC Temperatura medie		: 0.026

- 600 ºC Temperatura medie		: 0.030				.

- 800⁰C Temperatura medie		: 0.036

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

900⁰C				<1.3%

1000⁰C				< 3.5%

Disponibilitate:

Grosimi:		3 – 50 mm

Latimi:			610 mm

Lungimi:		1000 mm

# PATURA EXCELFRAX 1000

# (MICROPOROS)

Paturile Excelfrax 1000 sunt rigide (Excelfrax 1000 Panels) sau flexibile (Excelfrax 1000 FLX Panels) si se fabrica prin tehnologia avansata a izolatiei microporoase si astfel ofera caracteristici de izolare superioare.

Sunt formate dintr-un miez izolator microporos invelit intr-o panza tesuta, si cusuta din fibra de sticla.

Se utilizeaza daca spatiul este limitat sau performantele de izolare trebuie sa fie superioare.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Conductivitate termica extrem de joasa   	(  Izolatie din spate cu performanta

- Greutate mica					   inalta

- Rezistenta la manuire				     Protectie impotriva focului								(    Sisteme transfer metal

- Cuptoare domestice

- Frigidere

- Boilere pt incalzit sau cu apa

#### Proprietati fizice

- Culoare 			  	  : Alb

- Temperatura max.de utilizare	   	 : Miez : 950⁰C   Panza fibra sticla : 650⁰C

- Densitatea kg/m3                          : 220 - 230

- Conductivitatea termica (W/mK)

- 200 ºC Temperatura medie		: 0.023

- 400 ºC Temperatura medie		: 0.026

- 600 ºC Temperatura medie		: 0.030				.

- 800⁰C Temperatura medie		: 0.037

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

900⁰C					1.1%

1000⁰C					< 3.5%

Disponibilitate:

1000 Panel			1000 FLX Panel

Grosimi:		5 - 25 mm			      5 – 15 mm

Latimi:			500 mm			      500 mm

Lungimi:		1000 mm			      1000 mm