TUBURI SUPERALUMINOASE PENTRU SARMA REZISTIVA

Tuburile au un continut de alumina intre 74 si 83%. Mai contin mulit si zirconia. Sunt sinterizate la temperaturi foarte inalte, in cea mai moderna fabrica de role la nivel mondial.

Proprietati			Specialroll		Superroll		Hyperroll

Continut alumina %	     	      73	         	 	     75	        	 	   83 (incl. ZrO2)

Densitate	  g/cm2		     2.3 			    2.5			   2.8

Absorbtie apa     %		      10			      9			   5.8

Rezistenta la incovoiere	  N/mm2     45			     50			    65

Dilatare termica	 10-6/ 0C	      5.5			    5.8			   5.5

Rezistenta la soc termic	           	foarte buna		foarte buna		excelenta

Temp maxima de utilizare   0C	    1260			    1280			   1350

Livrare

Diametre mm:		Bucati per cutie

15   x    7

18   x   12

20   x   12

25   x   15			432 buc

25   x   18			432 buc

30   x   20			320 buc

35   x   25			221 buc

40   x   30			180 buc

45   x   35			143 buc

50   x   40			120 buc

55   x   45			  99 buc

60   x   48			  80 buc

Dimensiuni: ø 15 – 100 mm, lungime maxima 4000 mm (ø 50)

ROLE SUPERALUMINOASE

Rezistenta la incovoiere N/mm2

Deformarea sub sarcina si temperatura

| Proprietati | Specialroll | Superroll | Superroll H | Hyperroll |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Continut alumina % | 73 | 75 | 76 | 82 |
| Densitate g/cm3 | 2.3 | 2.5 | 2.55 | 2.8 |
| Absorbtie apa % | 10 | 9 | 8.5 | 5.5 |
| Rezistenta la incovoiere N/mm2 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| Dilatare termica 10-6/⁰C | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.5 |
| Temperatura maxima de utilizare ⁰C | 1240 | 1260 | 1280 | 1350 |
| Rezistenta la soc termic | Foarte buna | Foarte buna | Foarte buna | Excelenta |